диагностика динамики развития импульсных разрядов магнетронного типа

А.В. Казиев, Г.В. Ходаченко

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва, Россия, avkaziev@gmail.com

Настоящая работа посвящена исследованию импульсного сильноточного диффузного разряда (СДР), который представляет собой неконтрагированную квазистационарную форму разряда в скрещенных электрическом и магнитном полях магнетронного типа. СДР реализуется при давлениях p ~ 10−3–10 торр. Его характерной особенностью является отсутствие заметного катодного распыления или испарения материала электродов, поэтому в последнее время он также получил название «нераспыляющий импульсный магнетронный разряд» [1]. Такой режим горения может быть применён в плазменных реакторах для ускоренного травления слоёв, а также при создании мощных импульсных инжекторов и ускорителей плазмы, в которых существенно подавлена эрозия электродов.

Целью данной работы является оптическая диагностика плазменных образований для последующей классификации форм импульсного разряда низкого давления (p ~ 10−3–10−2 торр) в магнетронных устройствах и определения условий их реализации.

Экспериментальное разрядное устройство состоит из системы аксиально-симметричных электродов, поверхность которых повторяет профиль силовой линии магнитного поля с топологией типа антипробкотрон (касп). Магнитное поле создается двумя катушками постоянного тока, включенными навстречу [1].

Регистрация протекающих процессов проводилась посредством девятикадровой электронно-оптической камеры (ЭОК) BIFO K011. Этот прибор позволяет получать изображения объекта с программируемыми длительностями кадров (0,1–100 мкс) и межкадровых пауз (0,1–100 мкс). Одновременно с помощью спектрометра Avantes AvaSpec-2048x14 проводилась оптическая эмиссионная спектроскопия плазмы. Эволюция разрядных параметров (тока Iразр и напряжения Uразр) регистрировалась с помощью цифрового запоминающего осциллографа Tektronix TPS 2024.

Экспериментально установлено существование нескольких режимов разряда низкого давления, различающихся по динамике развития плазменного образования и спектральному составу излучения плазмы, реализация которых зависит от мощности разряда и конфигурации магнитного поля.

Проведены эксперименты как в присутствии выделенного профилированного анода, так и без него (при этом в качестве анода выступали стенки вакуумной камеры). Показано, что при удалении выделенного анода реализуются те же формы импульсного разряда, что и при его наличии, однако в этом случае съемки с помощью ЭОК и спектральная диагностика излучения плазмы позволяют получить больше информации о процессах, происходящих в разрядном промежутке. Показано, что в случае появления отчетливой неоднородности свечения вблизи поверхности катода (предположительно, дуговой привязки) спектр излучения плазмы содержит линии, соответствующие материалу катода. В противном случае, при отсутствии контракции, эти линии не обнаруживаются.

Проведенная оптическая диагностика позволила визуализировать процессы перехода сильноточного импульсного магнетронного разряда в квазистационарную диффузную форму, а затем — в дуговой режим, а также наглядно представить процесс заполнения магнитной ловушки при реализации СДР.

Литература

- Ходаченко Г.В., Мозгрин Д.В., Фетисов И.К., Степанова Т.В. Нераспыляющий импульсный магнетронный разряд // Физика плазмы, 2012, том 38, № 1, с. 78–86