СИНТЕЗ НИТРИДА БОРА И ДИБОРИДА ТИТАНА С ПОМОЩЬЮ МИКРОВОЛНОВОГО РАЗРЯДА В TI—B ПОРОШКЕ В АЗОТЕ

Г.М. Батанов, Н.К. Бережецкая, В.Д. Борзосеков, Е.А. Васильева, Л.Д. Исхакова*, Л.В. Колик, Е.М. Кончеков, А.А. Летунов, Д.В. Малахов, Ф.О. Милович*, Е.А. Образцова, Е.Д. Образцова, А.Е. Петров, К.А. Сарксян, Н.Н. Скворцова, В.Д. Степахин, Н.К. Харчев

ИОФ РАН, Москва, Россия, sarksian@fpl.gpi.ru
*НЦВО РАН, Москва, Россия

Микроволновый разряд инициировался в порошковой смеси Ti—B в атмосфере азота при интенсивности микроволнового излучения до 8 кВт/см2 (длина волны 4 мм, длительность импульса 1—4 мс). В отличие от [1,2], верхняя поверхность порошка оставалась открытой. Таким образом, протекание реакции Ti+B с синтезом нитрида бора и диборида титана происходило во всем объеме реактора [3] с осаждением продуктов реакции как на стенках цилиндра, так и на остальных участках реактора, включая верхнюю кварцевую пластину и верхний штуцер, через который прокачивался азот. Концентрация Ti в смеси составляла 10%, 20% и выше.

После нескольких серий импульсов брались пробы испарившегося и осевшего на стенках реактора вещества, и производился анализ его состава и структуры. Для анализа были использованы метод рамановской спектроскопии, метод микрорентгенофазного анализа (рентгеновский дифрактометр D8DISCOVER with GADDS, CuKα-излучение) и энергодисперсионного микроанализа (ЭДМА, СЭМ JSM5910-LV c аналитической системой INCA ENERGY), а также для получения фото структуры частиц была использована электронная микрофотография (JEOL 2100). Спектр излучения разряда в диапазоне 350—800 нм регистрировался с помощью спектрометра Avantes (Ava-Spec 3480).

По данным рентгенофазового анализа полученные образцы, напылённые как в верхней, так и в нижней части реактора, имеют сложный фазовый состав. Основными фазами в них являются диборид титана TiB2 (гексагональный, а = 3,03Å, b =3,23Å, пр. гр. P6/mmm) и кубическая модификация оксида бора B2O3. При этом фаза TiB2 обнаружена в сферолитоподобных частицах микронных размеров.

Сферолитоподобные частицы диборида титана сформированы из частиц наноструктурных размеров, что иллюстрируются электронными микрофотографиями.

В меньшем количестве в образцах содержится гексагональный нитрид бора. Его образование установлено также спектроскопическими методами. На спектрограмме, полученной методом рамановской спектроскопии в выделенном интервале длин волн, видна яркая линия, соответствующая характерной длине волны для молекулы нитрид бора с гексагональной кристаллической структурой.

Установлен синтез нитрида бора и диборида титана, инициированный микроволновым разрядом в смеси порошка титана с бором в атмосфере азота.

Литература

- Батанов Г.М., Бережецкая Н.К., Коссый И.А., Магунов А.Н., Физика плазмы, 2006, Т.32, №6, С.571...576.

- Батанов Г.М., Бережецкая Н.К., Коссый И.А., Магунов А.Н., Физика плазмы, 2008, Т.34, №4, С.361...366.

- Степахин В.Д., Батанов Г.М., Бережецкая Н.К. и др., XL Международная (Звенигородская) конференция по физике плазмы и УТС, 11—15 февраля 2013.