Изменение показателей свойств сорбционных материалов, обработанных в диэлектрическом барьерном разряде (ДБР)

Гриневич В.А., Кувыкин Н.А., Любимов В.А.

Ивановский государственный химико-технологический университет, Иваново, Россия, goodcar1@rambler.ru

В современном мире экологическое состояние окружающей среды ухудшается вследствие большого количества различного рода твёрдых, жидких и газообразных промышленных отходов, поступающих в окружающую среду. На многих предприятиях в качестве универсального адсорбента применяются активированные угли (далее АУ). Рост объёмов применения АУ вызывает  необходимость повышения эффективности их использования, в т.ч. за счет внедрения и разработки совершенно новых способов их регенерации.

Целью данной работы являлось исследование возможности восстановления сорбционных свойств отработанного АУ (марки БАУ – А) путем обработки материала в низкотемпературной плазме диэлектрического барьерного разряда (ДБР).

В исследовании использовалась установка, основным элементом которой служил плазмохимический реактор с вертикально расположенными электродами. Барьерный разряд возбуждался от высоковольтного трансформатора при частоте тока 50 Гц и величине приложенного к электродам напряжения 10 – 25 кВ. Конструкция ректора позволяла изменять влажность и расход плазмообразующей среды (воздух), путем введения в нее паров воды и увеличения объемного расхода соответственно.

Проведенные эксперименты позволили получить зависимости изменения сорбционной активности АУ (по метиленовому голубому) от расхода плазмообразующей среды. Установлено что снижение объемов подачи воздуха в реактор увеличивает рост  сорбционной активности угля от паспортных величин 37 мг/л до максимальных 50 мг/г, достигнутых при полном прекращении поступления газа-носителя в разрядную зону. Анализ пористой структуры сорбента с помощью металлографического измерительного микроскопа Olympus показал, что при подаче воздуха происходит обгар частиц, что приводит к закрытию микропор. Изменение влажности газа-носителя, подаваемого в разрядную зону реактора, значительно влияло на динамику изменения свойств сорбента, обрабатываемого в ДБР. В определенный момент было зафиксировано увеличение активности АУ до 86,3 мг/г (по метиленовому голубому). Дальнейшее увеличение объема вводимой в ячейку воды привело к  снижению активности угля, что вызвано накоплением  на поверхности АУ воды, снижающей эффективность взаимодействия активных частиц плазмы с поверхностью сорбента.

Задача дальнейшей серии экспериментов заключалась в проведении дополнительных исследований по изучению изменения активности загрязненных углей, прошедших обработку в низкотемпературной плазме с целью выявления изменения сорбционных свойств продукта. Для этого исходный активированный уголь загрязнялся минеральным моторным маслом, причем содержание углеводородов варьировалось от 40 до 80 мг/г сорбента.

Обрабатывая маслосодержащий сорбент в ДБР без паров воды было установлено,  с увеличением времени и ростом концентрации органического загрязнителя в АУ, сорбционная ёмкость с течением обработки уменьшается и падает до нуля. То есть при значительном времени обработки происходит полностью закрытие пор, вероятно из-за осмоления или полимеризации моторного масла. Введение в зону разряда паров воды позволило полностью восстановить первоначальные свойства АУ, по отдельным показателям, даже улучшив их. Проведённые анализы позволяют утверждать, что применение плазменных технологий для активации углей в различных отраслях даст существенный экономический и экологический эффект.