О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НЕРАВНОВЕСНОЙ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМЫ В ПРОЦЕССАХ КРАШЕНИЯ ТРИКОТАЖНЫХ ПОЛОТЕН

Абдуллин И.Ш., Нуруллина Г.Н., Азанова А.А.

Казанский национальный исследовательский технологический университет

Применение неравновесной низкотемпературной плазмы (ННТП) в текстильном отделочном производстве вызывает  не только научный, но и практический интерес. Это связано с тем, что в последнее время предъявляются повышенные требования к  экологической безопасности отделочного производства, и «сухой» способ плазменной обработки может стать решением многих производственных задач.   На поверхности суровых хлопчатобумажных трикотажных полотен содержатся замасливатели, которые применяются в прядении и вязании, причем часто их количество превышает установленные нормы. Это вызывает неравномерное смачивание полотен при проведении операций крашения. Для удаления этих веществ и природных примесей, проводят подготовку полотен к крашению, как правило, путем их отваривания или беления. Предлагается для повышения качества подготовки хлопчатобумажных трикотажных полотен за счет их модификации ННПТ кислородосодержащих газов.

Хлопчатобумажное трикотажное полотно с поверхностной плотностью 169 г/м2 окрашивали прямым красителем «Черный 2С»  и активными красителями: «Ремазоль RR желтый», «Ремазоль RR ярко голубой» и «Ремазоль RR красный» периодическим способом по типовой технологии. Предварительная подготовка полотна заключалась в отваривании (для красителя «Ремазоль RR ярко голубой»), перекисном отбеливании (для красителя «Ремазоль RR желтый» и «Ремазоль RR красный») и обработке ННТП в среде кислорода. Так же проводили крашение с исключением предварительного отваривания и заменой его на плазменную обработку. Обработку плазмой проводили на опытно-промышленной установке при рабочем давлении в камере 26 Па, расходе плазмообразующего газа G 0,01-0,06г/с, мощности разряда Wр 0,1–2,5кВт. Устойчивость окраски готовых трикотажных полотен определяли по стандартным методикам. Результаты исследований представлены в табл.

Табл. Цветовые характеристики трикотажных полотен

| Предвари-тельная подготовка |  |  | Цветовые характеристики |  |  | Устойчивость окраски, балл |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ННТП обработка | отваривание | отбеливание | L | a | b | к дистиллиро-ванной воде | к стирке |
| «Черный 2С» |  |  |  |  |  |  |  |
| - | + | - | 13,35 | 0,98 | 2,26 | 5 | 4 |
| + | - | - | 13,33 | 1,44 | 3,23 | 5 | 4 |
| «Ремазоль RR желтый» |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | + | 68,93 | 26,28 | 72,39 | 5 | 5 |
| + | - | - | 69,82 | 31,03 | 76,49 | 5 | 5 |
| «Ремазоль RR ярко голубой» |  |  |  |  |  |  |  |
| - | + | - | 43,94 | -10,83 | -38,24 | 5 | 4 |
| + | - | - | 47,53 | -10,72 | -35,81 | 5 | 4 |
| «Ремазоль RR красный» |  |  |  |  |  |  |  |
| - | + | - | 40,97 | 60,09 | 7,45 | 5 | 5 |
| + | - | - | 39,79 | 61,86 | 10,55 | 5 | 4 |

Плазменная обработка вызывает улучшение накрашиваемости хлопковых волокон и, как следствие, увеличение насыщенности цветового тона.  Таким образом, плазменная обработка может заменить жидкостной отваривания трикотажных полотен, не ухудшая их цветовые характеристики.