ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПЛАЗМЕННОЙ ОБРАБОТКИ НА СТЕПЕНЬ БЕЛИЗНЫ ШЕРСТЯНЫХ ВОЛОКОН В ПРОЦЕССЕ ИХ ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ

Абдуллин И.Ш., Хамматова В.В., Слепнева Е.В.

ФГБОУ ВПО «КНИТУ», г.Казань, Россия, elenaslep@mail.ru

Показатель белизны шерстяных волокон в процессе первичной обработки шерсти оказывает влияние на последующие стадии ее переработки: с увеличением показателя белизны волокон расширяются возможности применения цветовой палитры красителей в процессе крашения ровницы и шерстяных  текстильных материалов.

В качестве объекта исследования выбрана шерсть овечья немытая мериносовая Ιдлины, полутонкая, полугрубая высшего сорта 1 длины. Модификация шерсти выполнялась на высокочастотной  плазменной установке, созданной в Казанском научном исследовательском технологическом университете [1].

Образцы, обработанные в аргоновой плазме ВЧЕ разряда пониженного давления, имеют показатель белизны выше, чем контрольные. Образцы, обработанные в плазме ВЧЕ разряда пониженного давления (аргон/пропан (70/30%)) обнаружили уменьшение показателя белизны относительно контрольного. Показатель белизны волокон, обработанных в аргоновой плазме, увеличился  у мериносовых  на  12,8 %, полутонких на 11,9  % и полугрубых на 12,2 %.  В результате плазменной обработки шерстяных волокон  в смеси газов аргон/пропан в соотношении 70/30% уменьшение значения  показателя белизны составило у мериносовых 6,6%, у полутонкого 6,2%, полугрубого 6,1%.

Обработка шерстяных волокон в аргоновой плазме ВЧЕ разряда пониженного давления перед процессом промывки способствует раскрытию чешуек кутикулы волокна. Это облегчает доступ моющего раствора внутрь волокна и способствует более полному вымыванию загрязнений с его поверхности.

Плазменная обработка шерстяных волокон в смеси газов аргон/пропан приводит  к  снижению показателя белизны, что связано с образованием углеродсодержащей пленки на поверхности волокна. Поток частиц плазмы осуществляет изменение поверхностных свойств волокон,  формирование на поверхности  активных центров, осаждение углерода с последующей его фиксацией. Фиксация свободного углерода осуществляется преимущественно посредством физической адсорбции.

Литература

- Абдуллин И.Ш. Высокочастотная плазменно-струйная обработка материалов при пониженных давлениях. Теория и практика применения/ И.Ш. Абдуллин, В.С.  Желтухин, Н.Ф. Кашапов .- Казань: Изд-во Казан. гос. ун-та, 2000. – 348 с.