ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ОЧИСТКИ ПЛАЗМОЙ ВЧ ЕМКОСТНОГО РАЗРЯДА НА ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЖУЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ ИЗ НЕТЕПЛОСТОЙКИХ СТАЛЕЙ

Абдуллин И.Ш., Васильев И.И.

Казанский национальный исследовательский технологический университет, г.Казань, 
ilham.v@yandex.ru

В основном из нетеплостойких сталей изготавливают инструменты для обработки органических волокнистых материалов. В частности в меховых предприятиях такие инструменты используются для мездрения и строгания разбивки шкурок. Один из проблем меховых предприятий это быстрое изнашивание режущих инструментов из такого материала. Актуальным является упрочнение режущих инструментов

Ионно-плазменный метод не позволяет наносит износостойкие покрытия на инструменты из нетеплостойких сталей т.к. при очистке ионной бомбардировкой температура достигает до 700 ˚С что приводит к отпуску материала. Поэтому перед нанесением покрытия необходимо провести ВЧ плазменную обработку.

Эксперименты проводились на экспериментальной ВЧ-емкостной плазменной установке КНИТУ. Как показали исследования, из физико-механических свойств емкостной разряд существенно влияет только на параметр шероховатости, микротвердость и структура образцов не изменялись, это говорит о том, что в емкостном разряде при обработке происходит минимальная адсорбция плазмообразующего газа (аргона) на поверхность образца и об умеренном температурном воздействии. Кроме того поверхность нетеплостойких сталей после плазменного воздействия становится более однородной, уменьшается высота микронеровностей, с поверхности удаляются примесные дефекты, таким образом, параметр шероховатости уменьшается на 26-33% (рисунок 1).

Рисунок 1 – Зависимость относительного снижения параметра шероховатости от давления плазмообразующего газа-аргона в камере, (δRa= (Ra0 – Ra)·100/ Ra0).

Качество очистки перед нанесением износостойкого покрытия оценивается по однородности цвета покрытия, нанесенного после очистки, и коррозионной стойкости, адгезии материала к покрытию.