# СИСТЕМА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА БЕСПОДВЕСНЫХ КРИОГЕННЫХ МИШЕНЕЙ ДЛЯ МОЩНЫХ УСТАНОВОК ЛТС.

И.В. Александрова, *Г.Д. Баранов, С.В. Базденков, A.A. Белолипцкий, ***В.П. Веселов, Е.Р. Корешева, Е.Л. Кошелев, *В.И. Листратов, И.Е. Осипов, **Л.А. Ривкис, *И.Д. Тимофеев, С.М. Толоконников, *Г.С. Усачев

ФИАН им. П.Н. Лебедева РАН, Москва, Россия
*ГП ”Красная Звезда”, Москва, Россия
**ВНИИНМ им. А.А. Бочвара, Москва, Россия
***НПО им. Лавочкина Москва, Россия

В Физическом Институте им. П.Н. Лебедева РАН создан прототип системы для массового производства бесподвесных лазерных криогенных мишеней. Система обеспечивает формирование твердого топливного слоя (H2, D2, H2-D2 mix)   толщиной до 100мкм на внутренней поверхности полистироловой микросферы диаметром 700-1000мкм  и толщиной стенки 8-20 мкм.

В докладе представлены результаты математического моделирования и экспериментальной апробации системы, включая диффузионное заполнение микросфер газообразным топливом до 1000атм, скоростного формирования по FST-технологии и характеризации криогенного слоя.