# Исследование изменения свойств материалов при блистринге методом стохастического моделирования.

А.Л. Бондарева, Г.И. Змиевская

Институт Прикладной Математики им. М.В. Келдыша РАН

При облучении поверхности материалов ионами плохорастворимых газов наблюдается блистринг – вспучивание поверхности вследствие образования в приповерхностном слое больших газовых пузырей – блистеров. Возникновение дефектов приводит к изменению физических свойств материала, которые можно исследовать различными методами, в том числе по изменению 1/f-шума в процессе образования дефектов. Неравновесная  флуктуационная стадия,  характеризуется тем, что в ее начале уже существует решетка мелких пузырьков с размерами, близкими к критическому. Метастабильное состояние кристалла с зародышами дефектов завершается развитием фазового перехода. Зарождение блистеров в течении флуктуационной и последующей линейной стадии моделируется методом стохастического аналога. Процесс кластеризации дефектов рассматривается как фазовый переход 1-ого рода, блистер представляется броуновской частицей переменной массы, диффундирующей в пространстве кристалла. Моделирование блистринга ведется методами кинетической теории, а вычислительный эксперимент осуществляется методом стохастического аналога[1]. Вычислительный блистринг в металле позволяет анализировать математическое ожидание среднего размера газо-вакансионных пор и их положений в решетке, дисперсию этих величин, распределение кластеров по глубине подповерхностного слоя и стратификацию дефектов по размерам , шероховатость поверхности,  пористость приповерхностного слоя.

В численных экспериментах рассчитываются двумерные функции распределения кластеров по размерам и положению в пространстве. Для сравнения с экспериментальными данными получены спектральные характеристики 1/f-шума, возникающего при кластеризации дефектов .

Литература:

- Бондарева А.Л., Змиевская Г.И. численная модель образования гелиевых блистеров при воздействии плазменных потоков на поверхность твердого тела, Прикладная физика, выпуск 3, 2000 г., стр. 122-137.

- А.А. Берзин, А.И. Морозов, А.С. Сигов Изменение спектра 1/f- шума в металлах при кластеризации легких примесей внедрения, Тезисы докладов 4 международной конференции по математическому моделированию, Москва, 2000, стр. 19

e-mail :

Змиевская Г.И. - zmi@keldysh.ru