ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ С ПЛАЗМОЙ В ЭКСПЕРИМЕНТАХ ПО ОБЛУЧЕНИЮ НИЗКОПЛОТНЫХ ОБЪЕМНО-СТРУКТУРИРОВАННЫХ СРЕД НА УСТАНОВКЕ «МИШЕНЬ».

А.Э. Бугров, И.Н. Бурдонский, В.В. Гаврилов, А.Ю. Гольцов, А.И. Громов(, Е.В. Жужукало, Н.Г. Ковальский, В.Н. Кондрашов, С.Ф. Медовщиков, В.Г. Николаевский, М.И. Пергамент, В.М. Петряков, И.К. Фасахов, Г.М. Янковский

ГНЦ РФ ТРИНИТИ, г. Троицк Московской обл., 142190, Россия,
e-mail: vvgavril@triniti.ru

(ФИ им. П.Н. Лебедева РАН, Ленинский проспект 53, Москва, 119991, Россия

На установке «Мишень» в ГНЦ РФ ТРИНИТИ продолжаются эксперименты по изучению физики взаимодействия мощных лазерных импульсов со структурированными средами низкой плотности (1-10 мг/см3). Применение таких материалов открывает широкие перспективы в развитии исследований по лазерному термоядерному синтезу, лабораторному моделированию астрофизических процессов и явлений, а также при экспериментальном изучении свойств и поведения веществ в экстремальных условиях.

В экспериментах облучались плоские мишени толщиной 200-600 мкм, изготовленные из агара и вспененного полистирола. При длительности лазерных импульсов 3 нс и длине волны излучения 1.054 мкм плотность светового потока на поверхности облучаемых сфокусированным пучком мишеней составляла 1013-1014 Вт/см2. В исследованиях применялся широкий набор рентгеновских и оптических методов и средств диагностики.

Основные результаты проведенных в последнее время экспериментальных исследований состоят в следующем:

- установлено, что покрытие из агара толщиной 200-300 мкм и средней плотностью 2-3 мг/см3, нанесенное на облучаемые мишени из материалов со сравнительно большим атомным номером, эффективно сдерживает разлет высокотемпературной плазмы. При этом эффективность конверсии в рентгеновское излучение составляет ~50% от регистрируемой в случае отсутствия покрытия и возрастает до ~70% при добавлении в агар примеси CuCl2 (50% по весу от средней плотности);

- показано, что при наклонном падении (45() лазерного пучка на мишени из пористого материала с беспорядочным распределением тонких нитей (агаровые мишени) в случае относительно большой средней плотности ((5 мг/см3) формируемая внутри образца область высокотемпературной плазмы вытянута вдоль направления, перпендикулярного поверхности. В случае меньших значений средней плотности (2-3 мг/см3) область высокотемпературной плазмы внутри облучаемых агаровых образцов вытянута вдоль направления распространения лазерного пучка. В обоих случаях эффективность энергопереноса на тыльную поверхность мишени достаточно высока;

- обнаружено существенное влияние микроструктуры малоплотного материала на параметры и поведение плазмы, образующейся внутри облучаемых образцов, моделирующих компоненты перспективных ЛТС мишеней. При облучении пенных сред, имеющих квазиупорядоченную структуру, размеры образующейся области горячей плазмы и скорость энергопереноса в глубь мишени в несколько раз больше, чем в образцах из агара с хаотической волокнистой структурой, при тех же значениях средней плотности.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований (проекты № 01-02-17361 и 01-02-17336) и INTAS (проект № 2001-0572).

Список авторов

Бугров А.Э. - Россия, Троицк Московской обл., ГНЦ РФ ТРИНИТИ, bugrov@aport.ru

Бурдонский И.Н. - Россия, Троицк Московской обл., ГНЦ РФ ТРИНИТИ, igb@aport.ru

Гаврилов В.В. – Россия, Троицк Московской обл., ГНЦ РФ ТРИНИТИ, vvgavril@triniti.ru

Гольцов А.Ю. - Россия, Троицк Московской обл., ГНЦ РФ ТРИНИТИ, goltsov@triniti.ru

Громов А.И. – Россия, Москва, ФИ им. П.Н. Лебедева, РАН

Жужукало Е.В. - Россия, Троицк Московской обл., ГНЦ РФ ТРИНИТИ, goltsov@triniti.ru

Ковальский Н.Г. - Россия, Троицк Московской обл., ГНЦ РФ ТРИНИТИ, vvgavril@triniti.ru

Кондрашов В.Н. - Россия, Троицк Московской обл., ГНЦ РФ ТРИНИТИ, vak@triniti.ru

Медовщиков С.Ф. - Россия, Троицк Московской обл., ГНЦ РФ ТРИНИТИ

Николаевский В.Г. - Россия, Троицк Московской обл., ГНЦ РФ ТРИНИТИ

Пергамент М.И. - Россия, Троицк Московской обл., ГНЦ РФ ТРИНИТИ, pergam@triniti.ru

Петряков В.М. - Россия, Троицк Московской обл., ГНЦ РФ ТРИНИТИ, vvgavril@triniti.ru

Фасахов И.К. - Россия, Троицк Московской обл., ГНЦ РФ ТРИНИТИ, fasakhov@triniti.ru

Янковский Г.М. - Россия, Троицк Московской обл., ГНЦ РФ ТРИНИТИ, vak@triniti.ru