Новые эксперименты с литиевой диафрагмой на токамаке Т-11М

Лазарев В.Б., Азизов Э.А., Алексеев А.Г., Кузнецов В.В., Кузнецов Е., Бондаренко А.В., Мирнов С.В., Сотников С.М., Петров В.Г., Петров А.А., Петрова Н.П., Прохоров А.С., Чернобай А.П., Ярцев В.П., *Евтихин В.А., *Люблинский И.Е., *Вертков А.В.

ГНЦ РФ ТРИНИТИ, 142192, Троицк, Московская область

*ГП «Красная звезда»,115230, Электролитный проезд, Москва

Ранее на токамаке Т-11М в ТРИНИТИ в 1998-2000гг. проводились испытания литиевой диафрагмы созданной на основе капиллярно-пористой структуры (КПС) и изучались процессы взаимодействия плазмы токамака с литиевой КПС диафрагмой [1]. Эксперименты проводились при следующих  параметрах разряда: Ip 90кА, Poh100кВт, t0.1c. В качестве рабочего газа использовались гелий, дейтерий и водород.

В период с 2000-2001г была проведена значительная реконструкция и модернизация установки Т-11М, в результате которой длительность разряда была увеличена до 0.3сек и создана активная система управления положением плазменного шнура. С октября 2002г были начата работа по испытанию новой литиевой диафрагмы с тонким (1.5мм) защитным слоем на основе капилярно-пористой  структуры. Основная цель данных экспериментов: получение и изучение квазистационарных режимов работы защитного литиевого покрытия в условиях удлиненного разряда.

Начальная температура диафрагмы регулировалась специальным нагревателем от 20 до 400оС. Получены устойчивые режимы с температурой поверхности более 600 оС. Тепловая нагрузка на контактную поверхность диафрагмы составляла величину ~10MВт/м2. ИК радиометром поводились измерения поведения во время разряда температуры поверхности литиевой диафрагмы. Одновременно определялось поведение эмиссии лития с поверхности диафрагмы оптическим методом. С помощью многоканального AUX болометра измерялось радиальное распределение радиационных потерь в различных режимах. Проводились оценки Zeff для различных режимов работы диафрагмы.

На основе полученных данных делаются выводы о механизмах эрозии лития с поверхности и обсуждается вопрос о накоплении лития в плазме. Оценивается перспективность использования литиевого КПС материала для защиты элементов первой стенки и пластин дивертора токамака-реактора.

[1]. V. Lazarev, E. Azizov et al., Compatibility of the Lithium Capillary Limiter with Plasma in T-11M, 26th EPS Conf. on Contr. Fusion Plasma Physics, ECA, 1999, vol. 231, pp. 845-848.