Фильтры из композита (Be+BeH2) для диагностики плазмы в жестком ультрафиолетовом излучении, получаемые при облучении тонких пленок гидрида бериллия короткими вспышками лазерного излучения

Ю.А. Меркульев, А.А. Акунец, В.С. Беляев*, Н.Г. Борисенко, В.В. Горлевский**, А.И. Громов, А.В. Забродин**, А.П. Матафонов*, Ю.Е. Маркушкин**

Физический институт им. П.Н. Лебедева, Ленинский пр. 53, 119991, Москва, РФ,
*ЦНИИМАШ,  г. Королев, Московская обл. РФ,
**Научно-исследовательский институт неорганических материалов им. А.А.Б очвара,
   ул. Рогова 5а, 123060, Москва, РФ

Конечной целью данной работы является разработка технологии изготовления тонких (около 1 микрона) пленок из композита (Be+BeH2) в виде нанокристаллов бериллия в матрице из гидрида бериллия, пригодных в качестве окон-фильтров для жесткого (60-100 эВ) ультрафиолетового излучения или мягкого рентгеновского излучения, но непрозрачных для видимого света. Такие фильтры нужны для литографии и для приборов, исследующих плазменные процессы.

Технология изготовления гидрида бериллия в ГУП НИИНМ им. А.А.Бочвара такова, что сравнительно легко могут быть получены тонкие (1-2 мкм) однородные пленки. В специальных синтезах было изготовлено большое количество свободных пленок BeD2 толщиной 0,2 мкм, но при отделении их от подложки они ломались так, что размеры их становились малыми (около 1-3 мм2) [1]. При обычном отжиге пленок из гидрида бериллия получаются бериллиевые пленки с сильно искаженной структурой и сильно деформированные. Авторы данной работы предложили изготавливать тонкие пленки бериллия из тонких пленок гидрида бериллия при кратковременном нагревании под действием излучения лазера, что не создает температурные нагрузки, а выделяющийся водород не деформирует пленку.

В опытах на наносекундном лазере при интенсивности 1011 Вт/см2 изготавливались бериллиевые пленки толщиной 5-7 мкм. Но в пленках имелись пузырьки и трещины. В экспериментах на пикосекундном лазере за один импульс при потоке 1011 - 1012 Вт/см2 получались композитные и бериллиевые пленки толщиной от 0,5 мкм до 3,5 мкм.

Демонстрируются первые камеры обскура с композитными  фильтрами

The works are under the auspices of Presidium of Russian Academy of Sciences: project #2.4 of the Program “Quantum Macrophysics”.

We acknowledge partial support of Russian Foundation of Basic Research Project # 06-02-17526.

Литература

Yu. A. Merkuliev, A. A. Akunets, N. G. Borisenko, N. A. Chirin, V. M. Dorogotovtsev, V. V. Gorlevsky, A. I. Gromov, Yu. E. Markushkin, V. G. Pimenov, P. A. Storozhenko, R. A. Svitsin, A. S. Vorontsov, and A. V. Zabrodin. Novel Technologies in Microfusion. // AIP Conference Proceedings Volume 849, ZABABAKHIN SCIENTIFIC TALKS - 2005: International Conference on High Energy Density Physics, Snezhinsk (Russia), 5-10 September 2005, ISBN: 0-7354-0345-7, Editor(s): E.N. Avrorin, V.A. Simonenko, pp. 363-367