Влияние МЕТАЛЛОГИДРИДНого КАТОДа на КОМПЕНСАЦИю ПУЧКА ИОНОВ ВОДОРОДА ИЗВЛЕКАЕМОГО ИЗ ПЕННИНГОВСКОГО источника

И.А. Афанасьева, А.А. Бизюков, Е.В. Клочко, И.Н. Середа

ХНУ им. В.Н. Каразина, Харьков, Украина, e-mail: igorsereda@mail.ru

Ряд преимуществ при обработке поверхности твердых тел дает применение плазменных ионных источников. Однако транспортировка пучка ионов в пространстве, свободном от внешних полей, наряду с проблемой накопления заряда на обрабатываемой поверхности сопряжена с трудностями из-за действия собственного объемного заряда пучка [1]. В связи с этим проблеме нейтрализации заряда ионных пучков уделяется особое внимание. Одним из способов решения данной задачи является пропускание пучка положительных ионов через балластный газ, либо применение системы из взаимопроникающих электронного и ионного пучков, движущихся в одном направлении, что предпочтительней в условиях высокого вакуума [2]. Однако это предполагает наличие дополнительных устройств, например, катодов-компенсаторов и т.д., которые существенно возмущают плазму источника и увеличивают энергозатраты. Обнаруженная в работе [3, 4] компенсация ионного пучка, извлекаемого через отверстия в центрах дисковых катодов из разряда Пеннинга при определенных параметрах разряда (Р ( 10-5 мм.рт.ст. и Н(500 Э) [4], позволяет обойти проблему создания дополнительных компенсирующих устройств.

При использовании водорода в качестве рабочего газа источника перспективным является применение металлогидридов системы Zr-V в качестве катодов разряда. Основными преимуществами данных соединений являются высокая плотность упаковки водорода в металлической матрице, возможность длительного его хранения и осуществления напуска водорода в широком диапазоне давлений. Кроме того, в этом случае имеется возможность снижения энергозатрат на возбуждение, диссоциацию и ионизацию молекул и атомов водорода за счет эффекта его металлогидридной активации [5].

В данной работе исследуются физические процессы, ответственные за компенсацию пучка ионов водорода, извлекаемых из разряда Пеннинга через отверстие в центре металлогидридного (Zr50V50Hx) катода. Показано, что эффект компенсации пучка ионов водорода смещается в область более высоких давлений (Р ( 5(10-5…5(10-4 мм.рт.ст.), наблюдается только со стороны металлогидрида (второй катод изготовлен из меди) и зависит от степени первоначальной насыщенности водородом металлогидридного элемента. При перестройке разряда, сопровождающейся уменьшением, а затем и сменой знака положительной составляющей тока на цилиндр Фарадея, наблюдается резкое увеличение частоты ВЧ колебаний, а также появление НЧ колебаний в области частот 50…60 кГц.

Литература.

Timothy A. Grotjohn. Rev.Sci. Instrum. 1994, 65(4), 1298.

М.Д. Габович. УФЖ, 1979, 24, 257.

Ю.Е. Крендель, А.С. Ионов. ЖТФ, 1964, 34(7), 1199.

Г.В. Смирницкая, Р.П. Баберцян. Радиотехника и электроника. 1966, 10, 1897.

Yu. F. Shmal’ko, Ye. V. Klochko, N. V. Lototsky. Int. J. Hydrogen energy. 1996, 21, 1057.