Исследование российского бериллия для первой стенки ИТЭР

Химченко Л.Н., Житлухин А.М.*, Климов Н.С.*, Подковыров В.Л.*, Куприянов И.Б.**, Красильников А.В.**, Сафронов В.М.**, Будаев В.П.***

ЧУ «Проектный центр ИТЭР», Москва, Россия
*ФГУП ГНЦ РФ ТРИНИТИ, Троицк, Моссковская область, Россия
**ОАО ВНИИНМ, Москва, Россия
***НИЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия, l.khimchenko@iterrf.ru

В создаваемом термоядерном реакторе ИТЭР российская часть первой стенки составляет 40% или 270 м2. Это один из самых напряженных конструктивов термоядерного реактора. Первая стенка должна быть не только совместимой по примесному составу с плазмой, но и осуществлять съем энергии плазмы.

В последние годы на крупных токамаках проводились интенсивные исследования физики образования плазменных сгустков (ELM, blob…) в периферийной области, переноса их на стенку и возможного воздействия на материалы. Экстраполяция на ИТЭР показала, что до первой стенки может доходить значительная энергия как в ELM, так и при срывах плазмы, несопоставимая с тепловыми нагрузками на существующих токамаках. Установкой, на которой можно моделировать поведение бериллия в ИТЭР-подобных условиях является КСПУ (коаксиальный сильноточный плазменный ускоритель). Представлен современный

взгляд на роль  ELM и срывов в распылении бериллиевой стенки ИТЭР.

В докладе приводятся результаты экспериментального воздействия плазменных сгустков с удельной энергией 0.5 – 2.5 МДж/м2 и длительности 0.5 мсек на плазменной пушке КСПУ-Ве. Исследовался российский сорт бериллия ТГП-56ПС. Исследования показали, что бериллий при больших тепловых нагрузках (рис.1a) проявляет те же свойства, что и материал дивертора ИТЭР – вольфрам. Появляются трещины в бериллии, порог их появления – 0.5 МДж/м2. На образование трещин влияет чистота обработки поверхности. В «пятне контакта» при 1 МДж/м2 поверхность бериллия становится пористой с крупными трещинами (рис.1b). Характерный размер пор – 0.1-100 мкм.  На поверхности обнаружена наноструктурированная бериллиевая пыль с характерным размером около 1 мкм, состоящая из агломерированных кластеров со средним размером 20-50 нм (рис.1c). Так же на поверхности видны потоки и капли расплавленного металла, которые заливают разъединительные прорези (gaps), предназначенные для компенсации механических напряжений. Представлены результаты профилометрии облученной поверхности бериллия. Приводится зависимость потери массы от числа разрядных импульсов.

# Text boxes

с)

а)

б)

200 мкм

1 мкм

Рис.1  Облученная поверхность бериллия - а), трещины – б) и бериллиевая пыль – с)