Уравнение состояния и проводимость плотных паров алюминия

Хомкин А.Л., Шумихин А.С.

Объединённый институт высоких температур РАН, Москва, Россия, 
  alhomkin@mail.ru

В последнее время возрос интерес к исследованию термодинамических и переносных свойств жидких металлов при достаточно низких плотностях. Это связано с двумя проблемами: описанием перехода металл-неметалл и плотной металлической плазмой, характеризуемой сильным межчастичным взаимодействием. Практический интерес связан с изучением таких состояний вещества в связи с применением технологий с пульсирующей мощностью. Теоретическое описание расширенных металлов и плотной металлической плазмы представляет собой сложную задачу, которая ещё не до конца изучена. Кроме имеющихся теоретических расчётов [1], существуют работы, использующие метод молекулярной динамики для определения термодинамических и транспортных свойств жидких металлов [2]. Довольно широкий набор экспериментальных данных [3-7] получен для плотной плазмы алюминия при температуре выше 6000 К и в широком диапазоне плотностей 0,1 < ρ < 2,7 г/см3. В экспериментальных работах [3, 5] были проведены измерения давления, вложенной энергии и сопротивления.

В настоящей работе построена химическая модель плазмы паров металлов, учитывающая многократную ионизацию вещества, а также образование молекул и молекулярных ионов. Химическая модель построена как в идеально-газовом приближении со статистической суммой атома Планка-Ларкина, так и с учётом различных межчастичных взаимодействий и использованием приближения ближайшего соседа для расчёта статсуммы атома. На основе выражения для свободной энергии получены уравнения ионизационного и диссоциативного равновесия. Рассчитаны давление и внутренняя энергия вещества с помощью полученного состава. Построены зависимости давления от внутренней энергии для изохоры V/V0 = 9. Наш расчёт демонстрирует удовлетворительное согласие с имеющимися экспериментальными и расчётными данными [2-7]. Проведен расчёт проводимости плазмы паров алюминия. Транспортное сечение рассеяния электрон-ион рассчитано по известной формуле Резерфорда. Электрон-атомное транспортное сечение рассеяния рассчитано в квазиклассическом приближении на поляризационном потенциале. Для проводимости использовалась интерполяционная формула Фроста.

Для проверки нашей модели при расчёте изохоры V/V0 = 27 проведено сравнение с идеально-газовой моделью. В разреженной области хорошо работает идеально-газовое приближение, поэтому хорошее согласие с идеальным газом и с другими точными уравнениями состояния [4] говорит о корректности выбора модели.

Литература

Redmer R. Phys. Rev. E, Vol. 59, № 1, p. 1073-1081.

Recoules V., Clerouin J., Renaudin P., Noiret P., Zerah G. Phys. Rev. E., 2002, Vol. 66, p. 056412.

Korobenko V.N., Rakhel A.D. Phys. Rev. B, 2007, Vol. 75, p. 064208.

Renaudin P., Blancard C., Clerouin J., Faussurier G., Noiret P., Recoules V. Phys. Rev. Lett., 2003, Vol. 91, p. 075002.

Korobenko V.N., Rakhel A.D., Savvatimski A.I., Fortov V.E. Phys. Rev. B, 2005, Vol. 71, p. 014208.

Recoules V., Clerouin J., Renaudin P., Noiret P., Zerah G. Phys. Rev. A., 2003, Vol. 36, p. 6033.

Krisch I., Kunze H.-J. Phys. Rev. E, 1998, Vol. 58, p. 6557.