МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ ПЛАЗМЫ ПОНИЖЕННОГО ДАВЛЕНИЯ С КАПИЛЛЯРНО-ПОРИСТЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

В.С. Желтухин, А.М. Сунгатуллин*, С.В. Морозов*, И.Р. Сагбиев*

Казанский государственный университет, г. Казань, Россия,
     е-mail: Viktor.Zheltukin@ksu.ru
*Казанский государственный технологический университет, г. Казань, Россия,
     е-mail: airat.sun@mail.ru

Высокочастотная плазменная обработка при пониженном давлении является эффективным методом модификации натуральных капиллярно-пористых материалов, таких как кожа и мех. В результате плазменной обработки повышаются прочностные характеристики материала, улучшаются эстетические свойства. Характерной особенностью этих материалов является развитая капиллярно-пористая структура.

В экспериментальных исследованиях [1] установлено, что при воздействии высокочастотной (ВЧ) плазмы пониженного давления на капиллярно-пористые волокнистые материалы (кожа, мех) происходит объемная модификация, то есть изменяются свойства не только наружной поверхности образца, но также и внутренней поверхности пор и капилляров.

Физическая модель взаимодействия предполагает следующее. Вследствие колебаний переменного электрического поля плотность поверхностного заряда противоположных сторон образца капиллярно-пористого материала, помещенного в ВЧ плазму пониженного давления, (и соответствующий потенциал, создаваемый этими зарядами) изменяется. Причем это изменение происходит на различных сторонах образца в противофазе. В результате чего внутри образца создается переменное электрическое поле, напряженностью ~ 104-105 В/м, что может быть причиной пробоя газа в порах и капиллярах.

Разработана математическая модель взаимодействия ВЧ плазмы пониженного давления с капиллярно-пористыми материалами. Результаты расчетов по представленной модели подтверждают приведенные оценки напряженности электрического поля в дерме.

Внутри микропор существует газовая среда, основным компонентом которой является используемый плазмообразующий газ – аргон, а материал стенок микропор – коллаген дермы кожного покрова. Так как диэлектрическая проницаемость коллагена , а газа , то распределение электрического поля внутри капиллярно-пористого тела сильно неоднородно. В соответствии с законами электрофизики, напряженность электрического поля в порах и капиллярах в 3-9 раз больше, чем в коллагене, то есть составляет величину  В/м. Поэтому напряженности электрического поля внутри капиллярно-пористого тела достаточно для пробоя пористых промежутков.

Внутренняя поверхность пор и капилляров модифицируется в результате рекомбинации на ней ионов, возникающих при пробое пор и капилляров, что обеспечивает объемную обработку кожевенных материалов.

Литература

Абдуллин И.Ш., Абуталипова Л.Н., Желтухин В.С., Красина И.В. Высокочастотная плазменная обработка в динамическом вакууме капиллярно-пористых материалов. Теория и практика применения. Казань: Изд-во Казан. гос. ун-та, 2004. – 348 с.