Исследование импульсного электрического поля, излучаемого поверхностью стеклянной трубки с разрядом униполярного пробоя газа (УПГ)

Герасимов И.В., Сухов А.К., Копейкина Т.П.

Костромской государственный университет имени Н.А. Некрасова, Кострома, 
Россия. e-mail: igor_valerger@mail.ru

При практическом использовании излучательных свойств разряда УПГ (напр.,[1,2]) требуется информация об изменении зарядов и электрического поля у поверхности объема разряда на всей его длине, введенной в объем рабочей реакции. В проведенных экспериментах, результаты которых предлагаются в этой работе, цилиндрический (кольцевой) зонд последовательно смещался на фиксированное расстояние в вдоль длинной () стеклянной трубки с разрядом относительно единственного потенциального покрытия-электрода (ПЭ) из металлической фольги, размещенного вблизи торцевой стенки трубки. Смещаемый зонд находился на постоянном () удалении от поверхности трубки. Давление воздуха в объеме трубки изменялось в диапазоне форвакуума. Параметры импульсного потенциала на ПЭ:  , . Площадь зонда ; :       . Поле  рассчитывалось по максимальному току  заряда , наводимого за  (учитывалась треугольная форма импульсов потенциала на ПЭ) с плотностью  на поверхности зонда: . Эксперимент устанавливал (рис.1) наличие оптимального давления  при котором поверхностью трубки излучалась максимальная величина поля  (зонд смещался от ПЭ на расстояние до 140 см, кривая 8, рис.1). При  наблюдалась максимальная площадь поперечного сечения области свечения под поверхностью ПЭ, максимальный объем этой области и максимальный объем светящихся заряженных плазменных образований, появляющихся на некотором расстояние от ПЭ.

На рис.2 представлены результаты измерения электрического поля вокруг трубки с разрядом УПГ при постоянном () удалении зонда от ПЭ, но при различной величине амплитуды  импульсного потенциала на нем и при изменении давления воздуха в объеме трубки, :

Литература

Gerasimov A.I.,Gerasimov I.V. // Proc. Fifth European Conf. on Thermal Plasma Processes (TPP-5). St.Petersburg. – 1998. – New York.Begel Hause. – V. I. – PP.132–137.

Gerasimov I.V., Sukhov A.K., Kopeikina T.P. // Proceedings of the Fifth Conf. on Plasma Physics and Plasma Technology (PPPT-5). Minsk, 2006, – РР. 94–97.

# Text boxes

Рис.2

1

2

3

0.5

Е, 103 В/м

10-2

10-1

100

10

р, Торр

5.5

5.0

4.5

3.5

3.0

2.5

2.0

4.0

φИ

R

φЗ

SЗ

2см

fИ = 1200 Гц;  tИ = 5 мкс

lR = 5 см;    SЗ = 160 см2

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

10-2

10-1

100

р, Торр Торр

Е, 103 В/м

1

2

3

4

5

6

7

8

4 м

5 см

З

φИ

φЗ

ПЭ

R

2r1

rтр

Рис.1