Анализ физико-химических моделей скорости роста аморфных пленок  в силановых плазменных смесях пониженного давления. I. Модель пограничного слоя Неймана-Зауэра

Прокопьев Е.П.

ФГУП ГНЦ РФ Институт Теоретической и Экспериментальной Физики им. А.И. Алиханова», ИТЭФ, 117218 Россия, Москва, ул. Б. Черемушкинская, 25, epprokopiev@mail.ru

В рамках гидродинамической модели течения газовой смеси вблизи критической точки в диодной ячейке реактора [1,2] предложены одномерные модели роста аморфных пленок  на различных подложках в условиях высокочастотного (ВЧ) тлеющего разряда в силановых плазменных смесях пониженного давления, например,  и . Сравнение графических зависимостей  от технологических параметров  с экспериментальными зависимостями  от  показало, что эти зависимости как количественным, так и качественным образом, удовлетворительно согласуются между собой. Это позволяет сделать заключение о реальном характере предлагаемых моделей пограничного слоя Неймана-Зауэра [2] течения газовой смеси вблизи критической точки. Однако наибольший интерес представляет выяснение влияния того или иного параметра процесса на скорость роста и требования стабилизации технологических параметров, позволяющие стабилизировать процесс роста пленок  [1]. Действительно, при изготовлении солнечных элементов на основе пленок  предъявляются довольно жесткие требования к их однородности. Для этого необходимо стабилизировать технологические параметры и основные характеристики диодной ячейки реактора в процессе эксплуатации. В этой связи представляет большой интерес изучение чувствительностей [3] скорости роста  к изменению тех или иных технологических параметров процесса и характеристик реактора, определяемых выражениями . На основе полученной формулы скорости роста нам были рассчитаны чувствительности скорости роста  пленок  к изменению на 10 %  параметров процесса и характеристик диодной ячейки реактора. Показано, что главными факторами, влияющими на скорость роста , являются параметры: давление в реакторе , мощность ВЧ разряда , концентрация силана , температура на входе . Приняв достаточно высокую для практических целей вероятность получения товарной партии структур (р = 0,95) и ориентируясь на нормальное распределение случайных отклонений всех учтенных величин для допустимого разброса по толщине 5 % получили требования к системе стабилизации каждого из технологических параметров , % [3].

Литература

- Petrov S.V., Prokop'ev E.P., Sokolov E.M. // Nuovo Cimento. D. 1997. Vol.19. №6. P.817.

- Neumann G. and Zshauer K.-H., // J. Crystal Growth. 1988. Vol.92. P.397.

- Н.А.Лившиц, Пугачев В.Н. Вероятностный анализ систем автоматического управления. М.: Советское радио, 1963.