электрофизическая Модификация натуральных кератинсодержащих высокомолекулярных материалов с целью улучшения их качества

Абдуллин И.Ш., Панкова Е.А., Усенко В.А.

Казанский государственный технологический университет, г.Казань, К.Маркса, 68

Повышение качества меха достигается за счет модификации волосяного покрова электрофизическими методами обработки. На поверхность волоса наносятся нанопокрытия из металлов и их соединений методом физического осаждения, придающие поверхности обработанного волоса более гладкую и ровную поверхность по сравнению с контрольным образцом. Это подтверждается данными электронной микроскопии и данными, полученными методом прерывисто-контактной атомно-силовой мискроскопии. Анализ распределения частиц по высоте показал увеличение данного показателя в среднем на 60 нм.

Появление проводящего нанослоя на поверхности волосяного покрова приводит к более быстрому стеканию зарядов статического электричества [1]. В результате обработки диэлектрическая проницаемость натуральных ВММ снижается на 52%, удельное поверхностное сопротивление кератинсодержащих ВММ уменьшается на 99,9%, а потенциал поверхности снижается на 35% и сохраняется постоянным независимо от внешних воздействий. Условная температура начала процесса разложения опытного образца увеличивается до 2490С по сравнению с контрольным, у которого данный показатель составил 2450С. Упрочнение структуры кератина приводит повышению физико-механических свойств волосяного покрова меха. Предел прочности при растяжении ((р) увеличивается на 78,2 %, относительное удлинение при разрыве ((р) увеличивается на 5 %. Таким образом, данная обработка мехового полуфабриката из шкурок норки позволяет: придать шкуркам оригинальную окраску «металлик», повысить устойчивость к биологическим воздействиям на 90 %, повысить устойчивость окраски волосяного покрова шкурок к сухому трению на 33 %, повысить светостойкость окраски на 60 %, повысить прочность и относительное удлинение на 78,2 % и 5 % соответственно, снизить диэлектрическую проницаемость на 52 %, уменьшить удельное поверхностное сопротивление волоса на 99,9 %, понизить электрический потенциал, возникающий на поверхности волосяного покрова на 35 % и обеспечить его постоянство во времени независимо от внешних воздействий