СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЛАЗМЫ С ПОВЕРХНОСТЬЮ В ТОКАМАКАХ

В.А. Курнаев

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Вопросы, связанные с проблемой обращенных к плазме материалов (ОПМ), их выбора, условий эксплуатации,  являются одними из наиболее острых при разработке термоядерного реактора с магнитным удержанием. Свидетельством тому является резко увеличивающееся число исследований, в том числе за счет новых научных групп из Европы, а также из стран Азии, лишь недавно присоединившихся к проекту ИТЭР, начинающих активно работать в этой области. Наиболее злободневные вопросы в этой области отражает тематика проводимых дважды в год заседаний международной группы по физике дивертора и скреп-слоя в токамаках (ITPA DIV SOL) и международных конференций по взаимодействию плазмы с поверхностью в установках термоядерного синтеза [1].

К этим вопросам, прежде всего, относятся проблемы накопления трития в элементах реактора, предел накопления по которому в ИТЭРе составляет 700 г и может быть быстро достигнут, если в нем будет использоваться химически активные к водороду углеродосодержащие материалы. Захват трития в осаждаемых в щелях и других затененных местах рабочей камеры углеводородных пленках по разным оценкам ограничивает полное число рабочих импульсов ИТЭР от 25 при графитовых стенках до ~ 800 первой стенке из Be и СС композита в диверторе.

Во-вторых, весьма активно исследуется возможность применения в установках вольфрама с перспективой полной замены им всех ОПМ. Главные достоинства W - малый захват трития, высокая теплостойкость и высокий порог для распыления ионами водорода и гелия - неожиданно был дополнен новым его свойством – возникновением на его поверхности при облучении в гелиевой плазме при высокой температуре своеобразного «пуха» из волосков нанометровых размеров. Оказалось, что при этом не только уменьшается распыление, но растет стойкость к плазменным потокам высокой мощности. К недостаткам W следует отнести – хрупкость, приводящую к растрескиванию при больших тепловых нагрузках и в некоторых случаях проникновение W в центральную зону.

Исследование поведения ОПМ под действием потоков плазмы высокой мощности очень актуально потому, что локализованные на периферии моды приводят к оплавлению, растрескиванию материала, являются основным источником примесей, и ведут к накоплению  пыли в установках. Именно поэтому к работам ТРИНИТИ на КСПУ приковано пристальное внимание. Сама проблема пыли в установках входит в число наиболее обсуждаемых тем. Проведены исследования скоростей и влияния полей на вылетающие из стенок макрочастицы, предложены способы удаления пыли из установок. Но экстраполяция на ИТЭР фиксируемой в разных токамаках пыли приводит к большому разбросу.

Пока недостаточно исследовано образование слоев смешанных материалов, их физические и химические свойства в условиях плазменного воздействия.  Хотя временное и пространственное разрешение при диагностике процессов на границе плазма-стенка за последнее время значительно улучшилась, тем не менее, необходимой точности при моделировании процессов миграции пока не достигнуто.

Литература

Abstracts 19th international conference on plasma interactions in fusion devices, San Diego, USA,  22-26 May 2010