НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ОБРАЩЕННЫХ К ПЛАЗМЕ КОмПОНЕНТ ИТЭР

А.С. Беляев, Д.В. Лянзберг, М.А. Пантелеев, Т.М. Гурьева

НИИЭФА им. Д.В. Ефремова, С. Петербург, 196641, Россия, belyaev@sintez.niiefa.spb.su

В рамках международного проекта ИТЭР одной из основных задач ФГУП НИИЭФА им. Д.В.Ефремова является изготовление панелей первой стенки (ПС) и центральной сборки дивертора (ЦСД). Учитывая множество деструктивных факторов, влияющих на работу компонентов ИТЭР, неразрушающий контроль является обязательной процедурой при их изготовлении.

Для обеспечения процедур контроля компонент ИТЭР разработаны специализированные системы ультразвуковой, визуально-измерительной и рентгеновской дефектоскопии.

При ультразвуковом контроле сложных многослойных изделий возникает необходимость применения акустической голографии - интерференционного способа получения изображения объектов с помощью акустических волн. С использованием данного метода были исследованы различные типы соединений, применяемые для изготовления компонент ИТЭР. Уникальность таких объектов связана с многослойностью их конструкции, в состав которой входят вольфрам (бериллий), медь, бронза, аустенитная сталь. В данном докладе описывается возможность обработки и анализа результатов ультразвукового контроля, и влияния полученных результатов на технологию изготовления многослойных элементов компонент ИТЭР.

Надежный и производительный контроль габаритных сложных компонент ИТЭР достигается использованием автоматизированной ультразвуковой установки в составе прецизионного сканера и многоканального интерференционного сканирующего дефектоскопа «ФАЗУС».

Для выбора метода контроля криволинейных соединений были проанализированы стандартные методы ультразвукового контроля  и методы с использованием антенных решеток. По результатам сравнения было отдано предпочтение методу с применением антенных решеток, который показал явные преимущества при выявлении несплошностей.

Показана возможность визуально-измерительного контроля труднодоступных мест лазерных и аргонно-дуговых сварных соединений в конструкциях ЦСД и ПС.

Внедрение современных средств и методов неразрушающего контроля позволяет эффективно оценивать качество изготовления многослойных изделий и оперативно использовать полученные результаты для совершенствования технологии изготовления элементов компонентов ИТЭР на любой стадии технологического процесса.