ХАРАКТЕРИСТИКИ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ПЛЕНОК, ОСАЖДЕННЫХ В УСЛОВИЯХ, МОДЕЛИРУЮЩИХ УСЛОВИЯ ИТЭР

Грашин С.А., Архипов И.И., Вуколов К.Ю., *Климов Н.С., Станкевич В.Г., Свечников Н.Ю.

НИЦ "Курчатовский институт", площадь Курчатова 1, Москва 123182, Россия
*ТРИНИТИ, улица Пушковых 12, г. Троицк, Москва 142190, Россия.

Элементы конструкции современных токамаков, изготовленные из конструкционных материалов, подвергаются интенсивной эрозии во время рабочих и чистящих плазменных разрядов. Осаждение продуктов эрозии (углерода, углеводородных радикалов, металлов) и водорода приводит к образованию аморфных углеводородных и металлических пленок, которые могут влиять на многие важные аспекты работы токамака. В данной работе проведен сравнительный анализ морфологии поверхности, электронной структуры и состава таких пленок.

Углеводородные пленки были осаждены в плазменной установке КСПУ-T и токамаке Т-10 в условиях, моделирующих условия пристеночной области ИТЭР. Длительность импульса КСПУ-T составляет примерно 0,5 мс, что соответствует условиям переходных процессов в ИТЭР, таких как ЭЛМы и срывы. В токамаке Т-10 пленки были получены в режиме стабильных рабочих импульсов с длительностью 1 секунда, при срывах, а также  в тренировочном индуктивном разряде Тейлоровского типа в дейтерии.

Электронная структура углеводородных пленок была исследована методами рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) и Оже электронной спектроскопии (РОЭС). Был разработан новый метод характеризации пленок на основе анализа спектров валентной зоны РФЭС совместно с оценкой ширины запрещенной зоны (Eg). Значение ширины запрещенной зоны может быть использовано для оценки содержания водорода в углеводородной пленке. Применение такого подхода позволяет определить содержание водорода не только в углеводородных пленках, но так же в смешанных металлических (Be, Mo, W) осадках.

Морфология поверхности и оптические свойства (толщина и показатель преломления) углеводородных пленок на зеркалах из нержавеющей стали, Mo и Si исследовали с помощью СЭМ и эллипсометрии. Экспериментально измеренный коэффициент преломления был использован для оценки содержания водорода в углеводородных пленках.

Проведена оценка скорости осаждения различных типов пленок. Анализ твердых углеводородных пленок в двух диагностических сечениях Т-10 (вблизи и вдали от графитового лимитера) во время рабочих импульсов показал, что скорость осаждения существенно падает с увеличением расстояния от источника углерода. Чистка зеркал индукционным разрядом в дейтерии изучалась во время режима кондиционирования. Было обнаружено, что при температурах ниже 120°С, вместо эрозии, происходит осаждение мягких аморфных углеводородных пленок, причем с одинаковой скоростью в обоих сечениях.

Результаты, полученные с помощью эллипсометрии, РФЭС и РОЭС проанализированы с помощью тройной (H, Csp2, Сsp3) фазовой диаграммы. На этой диаграмме, Т-10 и КСПУ-Т пленки были расположены в довольно компактной области между алмазо- и полимеро-подобными а-C:H пленками.