ПРОДУКТЫ ЭРОЗИИ ОБРАЩЕННЫХ К ПЛАЗМЕ МАТЕРИАЛОВ ТЯР, ОБРАЗУЮЩИЕСЯ В ЭКСПЕРИМЕНТАХ ПО ИМИТАЦИИ ИМПУЛЬСНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛАЗМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ ИТЭР НА ПЛАЗМЕННОМ УСКОРИТЕЛЕ КСПУ-Т

А.Б. Путрик, Н.С. Климов, В.А. Барсук, Л.Б. Беграмбеков*, 
П.А. Шигин*, А.М. Житлухин, В.Л. Подковыров

ФГУП «Государственный научный центр Российской Федерации Троицкий институт
    инновационных и термоядерных исследований», Москва, Троицк, Россия,
    post4putrik@gmail.com
*Национальный исследовательский ядерный университет «Московский инженерно-
    физический институт», lbb@plasma.mephi.ru

Эрозия обращенных к плазме материалов термоядерного реактора во время импульсных переходных процессов является одной из основных проблем токамака ИТЭР. Существующих экспериментальных данных недостаточно для прогнозирования свойств продуктов эрозии, значительная часть которых будет формироваться в условиях импульсных переходных процессов (ЭЛМ-события и срывы). Эксперименты по имитации таких событий для изучения процессов формирования продуктов эрозии обращенных к плазме материалов проводятся на плазменном ускорителе КСПУ-Т [1]. В результате облучения мишеней из вольфрама и материалов на основе графита получены осажденные W-H и C-H пленки соответственно. Параметры плазменного воздействия на КСПУ-Т близки к условиям импульсных переходных процессов, ожидаемым в ИТЭР: тепловая нагрузка на мишень варьируется в диапазоне 0,2 – 5 МДж/м2 при длительности импульса 0,5 мс, а диапазон изменения скорости осаждения продуктов лежит в интервале 1 – 102 мкм/с, что существенно выше скорости осаждения при стационарных процессах. Ряд результатов по свойствам осажденных пленок был представлен в работе [2]. В настоящей работе основное внимание уделено изменению свойств осажденных продуктов эрозии под действием излучения, характерного для ослабленного срыва ИТЭР. Полученные W-H и C-H пленки многократно облучались излучением, образующимся при торможении потока водородной плазмы на твердотельной мишени. Плотность энергии излучения, приходящая на поверхность облучаемой пленки, лежала в диапазоне 0,03 – 0,1 МДж/м2, характерном для ослабленных срывов, ожидаемых в ИТЭР. При облучении пористые C-H пленки переосаждались уже в виде компактных пленок. Причем изменение исходных C-H пленок и переосаждение материала наблюдались даже при плотности энергии излучения 0,03 МДж/м2. После облучения при плотности энергии излучения 0,1 МДж/м2 исходные пленки графитизовались, что указывает на уменьшение отношения Н/(Н+С); при этом в переосажденных пленках наблюдалось более низкое содержание изотопов водорода, чем в исходных. W-H пленки также переосаждались при плотности энергии излучения 0,1 МДж/м2, хотя такая плотность энергии в 20 раз ниже порога испарения чистого вольфрама. Исследование исходных и облучённых излучением пленок производилось с помощью рентгеноструктурного анализа, эллипсометрии, электронной микроскопии и термодесорбцинного анализа.

Работа выполнена частично в рамках государственных контрактов № Н.4а.52.90.11.1002 от 15.02.2011 и № Н.4а.52.90.12.1007 от 13.03.2012 с государственной корпорацией Росатом.

Литература.

- N. Klimov, et al., J. Nucl. Mater. 390–391 (2009), 721-726.

- Д.В. Коваленко и др., Сборник трудов ХХХIX Международной (Звенигородской) конференции по физике плазмы и УТС, Москва, 2012, 303.