Применение аэрогелей и других малоплотных веществ в лазерных экспериментах

А.С. Орехов, Н.Г. Борисенко

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук

Разнообразные малоплотные вещества необходимы и используются в экспериментах по лазерной плазме и термоядерному синтезу. В работе представлены свойства и характеристики мишеней с использованием малоплотных материалов, подготовленных для экспериментов по взаимодействию мощного излучения с веществом, а также результаты их применения.

Чтобы уменьшить влияние структуры малоплотных веществ на экспериментальные результаты, улучшить повторяемость опытов и исследовать зависимость результатов от макроскопических характеристик мишени, вещество мишени требуется получить наиболее равномерным. Аэрогели обладают исключительно равномерной структурой. В пенах с закрытыми и открытыми порами, или веществах, получаемых осаждением, распределения массы, пор, структурных элементов менее однородны. Практика изготовления разных видов малоплотных мишеней дана в совокупности с измерением их параметров; этим обеспечивается статистическая достоверность экспериментов по взаимодействию.

Были проведены опыты по умножению давления ударной волны при использовании дополнительных слоев из малоплотных веществ. В настоящее время ведется разработка мишеней с изменяющейся плотностью (с градиентом плотности).

В разных сериях опытов изучалось пропускание слоев малоплотных веществ при изменении параметров мишени. Эксперименты проводились на установках Мишень (ТРИНИТИ, Троицк), PALS (Чехия), LIL (Франция).

Были проведены, а также проводятся в настоящее время опыты по исследованию эффектов сглаживания лазерного излучения с помощью малоплотного вещества (Искра-5 и ЛУЧ во ВНИИЭФ в Сарове, LIL, GEKKO в Японии).

Исследуется эффективность преобразования лазерного излучения в рентгеновское излучение в плазме, образованной из малоплотных мишеней, в том числе с наночастицами металлов.

Чрезвычайная популярность полимерных аэрогелей в экспериментах по взаимодействию оказалась также связанной с особенностями теоретической интерпретации экспериментальных данных, в большинстве не имеющей возможности учета структуры при математическом моделировании. В работе приводится сравнение и анализ экспериментов с мишенями из лаборатории термоядерных мишеней ФИАН и из других лабораторий. Надо отметить, что эксперименты со взвесями, аэрозолями и газовыми мишенями остались за пределами рассмотрения. Мы ограничились материалами с твердотельной структурой, хотя плотности порой достигали плотностей газа при нормальных условиях.