ПОЛУЧЕНИЕ КОЛЛОИДНОГО РАСТВОРА НАНОЧАСТИЦ УГЛЕРОДА В СПИРТЕ С ПОМОЩЬЮ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ИМПУЛЬСНОГО РАЗРЯДА

А.М. Анпилов, Э.М. Бархударов, И.А. Коссый, М.А. Мисакян

Учреждение российской академии наук институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, Москва, Россия), barkhudarov@yandex.ru

Получение и исследование наноструктурных материалов, в частности углерода, представляет большой интерес с научной и прикладной точки зрения. Фундаментальный интерес- структурные особенности  и физико-химические свойства объекта. В настоящей работе для наработки углеродных наночастиц используется многоискровой ВВ импульсный разряд в этиловом спирте с прокачкой аргоном [1]. Основные характеристики разряда: U≤20кВ; W=2Дж; τ=3-5мкс; f≤50Гц. Особенности метода получения наночастиц в газовых пузырьках в жидких углеводородах (спирте) приводят к образованию коллоидного раствора. Параметры наночастиц углерода исследовались различными методами: КРС, динамическая рассеяние света (ДРС), рентгеновская дифрактометрия, рассеяние электронного пучка, электронная микроскопия. Исследовалось влияние различных факторов на состояние коллоидного раствора. Основные результаты:

- Существует определенное пороговое значение удельного энерговклада (Дж/см3) выше которого  коллоидный раствор устойчив, свойство раствора не меняется в течении месяцев. При более низких удельных энерговкладов достаточно быстро в течении суток происходит выпадение осадка и просветление жидкости. С увеличением удельного энерговклада изменяется оптическая плотность жидкости. Пороговое значение удельного энерговклада зависит от материала электрода.

- При нагреве раствора до температуры кипения и последующего охлаждения свойство коллоида не меняются.

- Проводимость устойчивого коллоидного раствора превышает проводимость исходного спирта (95%) в 2 раза. Наночастицы обладают отрицательным зарядом, при прохождении тока на положительном электроде образуется углеродная пленка происходит быстрое выпадение осадка и просветление жидкости.

- Размеры наночастиц зависят от удельного энерговклада. Вблизи порогового значения энерговклада, их размер составляет 5-10нм и представляют собой разупорядоченный углерод.

- Энергетическая эффективность наработки наночастиц ≈ 3кДж/мг.

Результаты могут быть использованы для решения различных прикладных задач, в частности, получении покрытий металла углеродной пленкой с целью уменьшения коэффициента вторичной электронной эмиссии [2].

Литература

- А.М. Анпилов, Э.М. Бархударов, В.В. Воронов, И.А. Коссый, М.А. Мисакян, М.И. Тактакишвили. Тезисы докладов XXXVII Международной (Звенигородской) конференции по физике плазмы и УТС, стр. 245, 2010,

- А.М. Анпилов, Э.М. Бархударов, И.А. Коссый, А.С. Цыбульский.  Тезисы докладов XXXIX Международной (Звенигородской) конференции по физике плазмы и УТС, стр. 274, 2012.