Исследование взаимодействия мощного импульсного плазменного потока с поверхностью металлов и образования микро- и наноструктурных покрытий

М.Н. Казеев, В.Ф. Козлов, В.С. Койдан, Ю.С. Толстов

Национальный исследовательский центр “Курчатовский институт”, Москва, Россия, kazeev@nfi.kiae.ru

В работе изложены результаты экспериментов по взаимодействию потока плазмы с микро- и нанопорошками и металлическими образцами. Для создания плазменного потока использовался абляционный импульсный плазменный ускоритель (ИПУ), который был разработан в Курчатовском институте в рамках программы исследований космических плазменных двигателей. В абляционном ИПУ формируется поток плазмы, плотность энергии в котором может превышать 108 Вт/см2 при длительности импульса от микросекунд до единиц миллисекунд. Параметры потока плазмы, облучающей образец, могут меняться в довольно широком диапазоне с помощью изменения напряжения источника питания, длительности импульса и расстояния от источника плазмы до образца. Скорость истечения плазмы достигает 107см/с, эффективность преобразования электрической энергии в кинетическую энергию потока плазмы до 40%, эффективность преобразования электрической энергии в тепловую превышает 60% [1]. Для введения примесей в поток плазмы используется схема, которая основана на столкновении плазменного потока с микрочастицами, распределенными в пространстве в виде пылевидной структуры [2].

Проведены эксперименты по взаимодействию потока плазмы с микро- и нанопорошками вольфрама и металлическими образцами. Выполнены металлографические исследования поверхностного слоя обработанных образцов и проведен их анализ. Получены наноструктурированные поверхности с характерным размером структуры 100 нм. Достигнута имплантация вольфрама с концентрацией около 1% в слое 1 мкм.

Приводится описание задачи о нагреве и испарении металла при поглощении импульсных потоков энергии с учетом кинетики испарения, которая является основой для разработки адекватной численной модели взаимодействия плазменного потока с металлами.

Работа выполнена при поддержке РФФИ: проект №  10-08-01250.

Литература

- Казеев М.Н., Импульсные электродные ускорители плазмы, Энциклопедия низкотемпе-ратурной плазмы под ред. В.Е. Фортова, глава IX.8, Москва, «Наука» 2000,. с. 488 – 504.

- Казеев М.Н., Козлов В.Ф., Койдан В.С., Толстов Ю.С., Взаимодействие мощного импульсного плазменного потока с микро - и нанопорошками, Тезисы докладов ХХХVIII Международной (Звенигородской) конференции по физике плазмы и УТС, г. Звенигород Московской обл., 14 – 18 февраля 2011 года, с. 365.