Магнитно-импульсная сварка плоских образЦов

М.Н. Казеев, В.Ф. Козлов, В.С. Койдан, Ю.С. Толстов

Национальный исследовательский центр “Курчатовский институт”, Москва, Россия, koidan@nfi.kiae.ru

Целью данной работы является исследование возможности получения сварных соединений плоских образцов из разнородных материалов методом магнитно-импульсной сварки (МИС). Ранее методом МИС были получены удовлетворительные сварные соединения плоских образцов из алюминия [1]. В качестве источника питания в экспериментах использовался генератор сильных импульсных токов ТРОБ-100 [2].

Индуктор состоял из двух массивных токоведущих шин толщиной 20 мм и шириной 70 мм. В области расположения образцов ширина шин уменьшалась до 40 мм. Шины подсоединялись к генератору ТРОБ-100. Один из образцов прижимался к краям шин, образуя электрические контакты и замыкание шин. К этой пластине прижималась вторая пластина. Затем располагался блок для упора и поддержки пластин.

Рис. 1. Схема эксперимента. I- ток, 1- индуктор, 2- ускоряемая пластина, 3 – неподвижная пластина,  4-изоляция, 5- контакты, 6- упор, D1 и D2 – расстояние между свариваемыми пластинами на периферии и в центре.

Рис. 1. Схема эксперимента

В экспериментах варьировались электротехнические параметры (напряжение зарядки генератора, затухание), конфигурации пластин и их взаимное расположение, материалы пластин и их толщина. Размеры образцов - 100 мм*40мм* 1 (1.2) мм. В нескольких экспериментах, было получено сварное соединение пары Аl -Сталь. Средняя микротвердость алюминия в зоне сварного соединения составила 49 кГ/мм2 а стали Ст.3 - 174 кГ/мм2. Прочность сварного соединения алюминий – сталь превысила 400 кГ.

Анализ проведенных экспериментов показал, что для устойчивого получения сварных соединений необходимо провести оптимизацию ускорения и столкновения пластин, на что влияют параметры сварочного узла, самих пластин и цепи электрического разряда установки.

Работа выполнена при поддержке РФФИ: проект № 11-08-01147.

Литература

- Казеев М. Н., Козлов В.Ф., Койдан В.С., Толстов Ю.С., Исследование образования сварных соединений при столкновении проводников, ускоренных сильным импульсным магнитным полем,  Тезисы докладов ХХХIХ Международной (Звенигородской) конференции по физике плазмы и УТС, г. Звенигород Московской обл., 6 — 10 февраля 2012 года, с.263.

- Смирнов В.П., Алексеев Ю.А., Казеев М.Н., Койдан В.С., Ананьев С.П., Козлов В.Ф., Толстов Ю.С., О возможности получения нанопорошков при соударении металлических фольг, ускоренных давлением магнитного поля. Прикладная физика, №5, 2007, с. 54 – 58.