СТРУКТУРА И НЕКОТОРЫЕ СВОЙСТВА ПЫЛЕВЫХ ЧАСТИЦ ИЗ ПЛАЗМЫ ДУГОВОГО разряда

Смоланов Н.А., Панькин Н.А., Батин В.В., Павкин Е.П.

Мордовский государственный  университет имени Н.П.Огарева, 430005  г. Саранск, ул.Большевистская,68, smolanovna@yandex.ru

Плазма дугового разряда представляет интерес как один из источников наноструктурированных пленок и углеродных наноструктур, в том числе фуллеренов. В основе их образования лежат процессы в катодном пятне, приводящие к эмиссии атомов, ионов, электронов и других частиц, в том числе мелкодисперсной капельной фракции. Исследования структур и свойств материалов после их конденсации дают понимание механизмов взаимодействия частиц в плазменном потоке и образования самих структур при движении плазмы от катодного пятна до подложки и стенок вакуумной камеры.

В данной работе плазма дугового разряда рассматривается как суперпозиция обычной газоразрядной плазмы и металлической плазмы. По этим признакам ее можно отнести к пылевой плазме. Нами обращено внимание на одинаковый характер процессов, протекающих в катодном пятне [1-4] и пылевой плазме при наложении внешнего магнитного поля [5,6]. Приведен обзор известных механизмов обратного (ретроградного) движения катодного пятна и пылевой плазмы. Оно возникает при определенном значении внешнего магнитного поля, когда катодное пятно вакуумной дуги перемещается в противоположном силе Ампера направлении, а пылевая плазма изменяет направление вращения.

Многослойные пленки и порошки в виде сажи с мелкодисперсной структурой на основе карбонитрида титана синтезировали из плазмы дугового разряда на установке ННВ-6.6И4. Подложка, на которую наносилась пленка в технологическом цикле - сталь 12Х18Н10Т. Плазмообразующие газы - азот и ацетилен, подавались в область распыляемого титанового катода в соотношении примерно 4:1. Проведено исследование элементного, гранулометрического и фазового состава частиц в виде сажевых структур, а также пленок, осажденных на стенках вакуумной камеры и вблизи распыляемого титанового катода из низкотемпературной плазмы дугового разряда. Описана морфология их поверхности, микроструктура, результаты ТГА, ДТА и ЭПР – спектрометрии.

Установлено, что пленки и порошки, полученные при осаждении из низкотемпературной металлической плазмы (НТП) по большинству признаков обладают свойствами, присущими нанокристаллическим материалам. На основании исследования структур и свойств осажденных вдоль плазменного потока материалов (конденсата около катода, тонких пленок на подложке, пылевых структур на стенках вакуумной камеры), в работе рассмотрены возможные механизмы эволюции плазмы от катодного пятна до ее рекомбинации на подложке и стенках вакуумной камеры в условиях одновременного наложения электрического и магнитного полей.

Работа выполнена при поддержке г/б НИР 2.5849.2011.

Литература

- Любимов Г.А., Раховский В.И., УФН, 1978,том. 125, вып. 4, стр. 665-706

- Андреев А.А., Изв. Харьков. университета, 2007, №763, стр. 32-39.

- Баренгольц С.А., Литвинов Е.А., и др., ЖТФ,1998, 68, вып. 6, стр. 60-41.

- Бобров Ю.К., Быстров В.П., Рухадзе А.А., ЖТФ, 2006, том 76, вып. 5, стр. 35-41

- Дьячков Л.Г.,ФНТП-2011,140-146 (2011).

- Карасев В.Ю., Дзлиева Е.С., и др. ФНТП-2011,140-146 (2011).