ФОРМИРОВАНИЕ ГЛАДКОГО ТВЕРДОГО СЛОЯ ИЗ ИЗОТОПОВ ВОДОРОДА ВНУТРИ МИКРОСФЕРЫ

Е.Р. Корешева, И.Е. Осипов, Т.П. Тимашева, Л.С. Ягужинский*

Физический институт им. П.Н.лебедева РАН, Москва
*Институт Физико-Химической Биологии им. А.Н.Белозерского МГУ, Москва

Согласно сценарию лазерного эксперимента, в момент облучения криогенной мишени топливный слой должен находиться вблизи температуры плавления, Тпл,  D2- или DТ-топлива (Тпл=18.7К для D2; Тпл=19.7К для DТ). Важнейшим критерием качества мишени в этих условиях является гладкость топливного слоя: локальные неоднородности на свободной поверхности не должны превышать 0.5-1 мкм.

При вымораживании топлива внутри лазерных мишеней на внутренней стенке мишени, как правило, образуется твердый криогенный слой с характерной   крупнокристаллической или текстурированной структурой [1,2].  Возмущения свободной поверхности такого слоя значительно превышает допустимый критерий качества. Улучшение качества слоя можно получить путем сглаживания его свободной поверхности с помощью какого-либо источника тепла [3,4]. Однако, снятие внешнего воздействия приводит к возврату поверхности в первоначальное возмущенное состояние, причем возврат происходит тем быстрее, чем ближе температура мишени к температуре плавления вещества слоя. Это свойство ставит под сомнение возможность доставки сформированной криогенной мишени в лазерный фокус без потери качества слоя топлива.

Целью настоящей работы являлось получение гладкого криогенного слоя, устойчивого во всем диапазоне существования твердой фазы. В докладе представлены результаты исследований, посвященных изучению свойств твердого криогенного слоя из смеси Н2/НD, в которой количество НD составляло не более 1% [5,6]. Основные результаты проведенных исследований следующие:

- Показана принципиальная возможность приготовления внутри микросфер прозрачного твердого слоя из изотопов водорода, устойчивого во всем диапазоне существования своей твердой фазы, включая область тройной точки.

- Для получения указанного криослоя разработан и применен способ сверхбыстрой закалки мелкодисперсной жидкой фазы водорода в присутствии малых (легирующих) добавок, замедляющих рост кристаллических зерен.

Полученный криослой обладает основными отличительными свойствами стекол, а именно (а) отсутствием точки плавления/кристаллизации и (б) возможностью обратного перевода вещества из расплава в метастабильное стеклообразное состояние. Поэтому, можно ожидать, что шероховатость поверхности прозрачного криогенного слоя составляет менее 30 А (характерный размер зерна).

По мнению авторов, развитая технология может быть расширена на случай D2/НD для формирования криогенных мишеней для мегаджоульных установок и реактора.

- И.В.Александрова, Е.Р.Корешева, И.Е.Осипов. Журн. Моск. Физ. Общества  3  стр.85, 1993

- R.Collins. Structure of vapor deposited solid hydrogen crystals. Presented at the 10th Target Fabrication Specialists’ Mtg. (Feb. 6-10, 1995, Taos, New Mexico, USA)

- J.K.Hoffer, L.R.Foreman. Phys.Rev.Lett. vol.60 p.1310, 1988

- G.W.Collins, D.N.Bittner, E.Monsler et al. J.Vac.Sci.Technol.A, vol.14(5) p.2897, 1996

- E.R.Koresheva, I.E.Osipov, T.P.Timasheva, L S.Yaguzinskiy, The issue of homogeneous solid H2-layers formation inside free-standing microshells, Proc. 2nd International Conference on the Inertial Fusion Science and Applications (September 9-14, 2001, Kyoto, Japan)

- Е.Р.Корешева, О.Н.Крохин, И.Е.Осипов, Т.П.Тимашева, Л.С.Ягужинский, Российский патент, заявка No 2001121680 от 9 августа 2001 г.