Динамика выделения энергии на Li-диафрагме токамака в ходе развития большого срыва и запертой моды

А.Г. Алексеев, А.М. Белов, В.Б. Лазарев, С.В. Мирнов

ТРИНИТИ, Троицк, Россия, abelov@triniti.ru

Диверторные пластины будущего токамака-реактора будут подвергаться многократным (до 106 циклов) серьезным импульсам тепловой нагрузки (до 0,21 МДж/м2 c частотой 110 кГц) при развития на периферии плазменного шнура локальных разрушений магнитной конфигурации – ЕLМ-ов. Техническая реализация системы надежных теплоприемников, работающих в условиях эпизодических разрушений магнитной конфигурации, имеет существенные трудности. Капиллярно-пористая система, заполненная литием [1] кажется одним из наиболее перспективных решений в этих условиях. Литиевый рельсовый лимитер токамака Т-11М [2] может рассматриваться как прототип приемных пластин такого дивертора, т.к. его тепловая нагрузка в течение срывов (0,10,2 МДж/м2) приближается соответственно к нагрузкам, вызываемым ЕLМ-ами.

Эксперименты выполнялись на токамаке T-11M с R=0.7м, a=0.2м, BT=1Tл, Ip=70100кA. Для регистрации проникновения примесей в центр плазменного шнура была применена многоканальная измерительная система радиационных потерь на основе UV–фотодетекторов (AXUV) с временным разрешением не хуже 2 мкс [3,4]. Для регистрации магнитных флюктуаций B на поверхности проводящего кожуха и камеры использовались магнитные зонды в 2-х тороидальных сечениях, мощность энерговыделения на диафрагме регистрировалась с помощью инфракрасного радиометра (разрешение около 0.1 мс).

В докладе представлены экспериментальные результаты проведенного исследования. Принимая во внимание, что уровень тепловой нагрузки на литиевый лимитер был близок к значениям, предполагаемым для тепловых нагрузок на дивертор при ELM-ах в ITER-FEAT, полученные результаты дают надежду на успешное применение Li капиллярно-пористых систем в качестве диверторных пластин токамака-реактора.

Литература.

- Evtikhin V.A., et. al., 16th IAEA Fusion Energy Conference, Fusion Energy 1996, IAEA, Vienna, 1997, vol. 3, p. 659.

- Lazarev V., et. al., 26th EPS Conf. on Contr. Fusion & Plasma Physics, 1999, vol. 231, p. 845.

- Alekseev A.G., et. al., 26th EPS Conf. on Contr. Fusion & Plasma Physics, 1999, vol.23J, p.833.

- Alekseev A.G., et. al., Plasma Devices & Operations, 1999, vol.7, p.139.