ПЕРВЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ ПО БОРОНИЗАЦИИ В СТЕЛЛАРАТОРЕ Л-2М

Д.К. Акулина, Г.М. Батанов, М.С. Бережецкий, Г.С. Воронов, Г.А. Гладков, С.Е. Гребенщиков, В.А. Гринчук, И.А. Гришина, Н.П. Донская, Л.В. Колик, Н.Ф. Ларионова, В.П. Логвиненко, А.И. Мещеряков, А.Е. Петров, А.А. Пшеничников, Г.А. Рябенко, К.А. Сарксян, Н.Н. Скворцова, О.И. Федянин, Н.К. Харчев, Ю.В. Хольнов, В.М. Шарапов*

Институт общей физики РАН, Москва, Россия,
*Институт Физической химии РАН, Москва, Россия

На стеллараторе Л2-М была проведена боронизация вакуумной камеры,  для этого была использована методика, разработанная ранее в Институте физической химии РАН[1]. Напыление пленки проводилось в тлеющем разряде в смеси гелия (75 %) и паров карборана - C2 B10 H12  (25 %) при температуре камеры в 190 С. Средний поток ионов на поверхность камеры равнялся qi=1.51014 1/с*см2. Основываясь на результатах работ [1] можно оценить среднюю толщину боруглеродной пленки наносимой в результате одной  процедуры боронизации d= 5-10 нм. После боронизации были проведены циклы исследований удержания и нагрева плазмы в стеллараторе как в режиме омического разряда, так и режиме создания плазмы на второй гармонике электронной циклотронной частоты с использованием 4 мм гиротрона. В обоих случаях было обнаружено существенное улучшение параметров плазмы:

- концентрация ионов кислорода и углерода в плазме уменьшилась в 3-5 раз;

- в 3-4 раза уменьшились интегральные радиационные потери плазмы;

- практически ликвидирован неконтролируемый прирост плотности плазмы в течение разряда из-за ее взаимодействия со стенкой вакуумной камеры;

- примерно на 30 % возросли электронная температура;

- в 1.5-2 раза увеличилось энергетическое время жизни плазмы.

  - А.И.Канаев, В.М.Шарапов, А.П.Захаров, и др. Доклады Академии наук СССР, том 38, №2, 1991