ВЛИЯНИЕ ПРИПОВЕРХНОСТНОГО ЭЛЕКТРОННОГО СЛОЯ НА ФОТОЭЛЕКТРОНЫ ПРИ ИМПУЛЬСНОМ ЛАЗЕРНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ПОВЕРХНОСТЬ

М.В. Федоров,  М.А. Яковлев*

Институт общей физики Российской Академии Наук,
*Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э. Баумана

Экспериментальные исследования энергетического спектра фотоэлектронов, возникающих при воздействии пикосекундных лазерных импульсов на металлическую мишень, выявили наличие фотоэлектронов с неожиданно высокой энергией – вплоть до 600eV [1].

Проведенные до этого аналогичные исследования, с использованием наносекундных лазерных импульсов с той же энергией в импульсе и длиной волны излучения не обнаружили фотоэлектронов с энергией превышающей 10eV [2].

Попытки теоретического обоснования появления "быстрых" фотоэлектронов благодаря пондермоторному потенциалу [3], либо лазерному термоэффекту [4] не привели к успеху, поскольку давали поправку к энергетическому спектру фотоэлектронов не более несколькихeV.

В нашей работе появление "быстрых" фотоэлектронов при пикосекундном лазерном воздействии на металлическую мишень связывается с воздействием электрического поля, образующегося при соответствующих условиях приповерхностного электронного слоя [5] на отдельные фотоэлектроны. Из сравнения результатов проведенного численного расчета с натурными экспериментами [1, 2] можно сделать следующие выводы:

- Отсутствие "быстрых" фотоэлектронов при воздействии наносекундных Nd-лазерных импульсов τp=27ns с энергией в импульсеWp=0.05J [2], можно  объяснить тем фактом, что при этих условиях не формируется ПЭС, соответственно отсутствует электрическое поле, способное "разогреть" фотоэлектроны до значительных энергий.

- Экспериментальные данные по воздействию пикосекундных Nd-лазерных импульсов τp=8ps  с интенсивностью от 1.3⋅1014Wm2 до 2.5⋅1014Wm2 дали следующий интервал максимальных значений энергий фотоэлектронов:от 100eV до 600 eV [1]. Эти экспериментальные данные достаточно хорошо совпадают с приведенным  численным расчетом влияния электрического поля ПЭС (образующегося при указанных параметрах лазерного облучения) на отдельные фотоэлектроны

Список литературы.

- Gy. Farkas, Cs. Toth, Phys. Rev. A, 41, 4123 (1990).

- E.M. Logothetis, P.L. Hartman, Phys. Rev. 187, 460 (1969).

- T.J. McIlrath, P.H. Bucksbaum, R.R. Freeman, M. Bashkansky Phys. Rev. A 35, 4611 (1987).

- R. Yen,J. Liu, N. Bloembergen, Opt. Commun. 35, 277 (1980).

- Яковлев М.А. Письма в ЖТФ, 2001г. Т.27, В.5, С.87-94