БЕЗЭЛЕКТРОДНЫЙ  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ  ПРОБОЙ  ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ  КРИСТАЛЛОВ  LiF  В  ПОЛЕ  МИКРОВОЛНОВОГО  ИЗЛУЧЕНИЯ

В.А. Иванов, М.Е. Коныжев

Институт  общей  физики  PАН,  ул. Вавилова  38,  119991  Москва,  Pоссия
Phone:  +7(095)1328344,    email:  ivanov@fpl.gpi.ru

В поле импульсного микроволнового излучения (частота колебаний =2 ГГц, мощность импульсов P0,22 МВт, длительность импульсов 115 мкс, частота следования импульсов f0,11 Гц) исследуются явления безэлектродного электрического пробоя на поверхности и в объеме диэлектрических кристаллов фторида лития LiF в вакууме [1].

Установлено, что на предпробойной стадии развития приповерхностный слой кристаллов LiF бомбардируется электронами вторично-эмиссионного микроволнового разряда. При этом сильное возбуждение электронной подсистемы диэлектриков приводит к возникновению высокой наведенной электрической проводимости в локальных областях на поверхности кристаллов. Это вызывает сильное локальное поглощение энергии падающего микроволнового излучения и безэлектродный электрический пробой на поверхности кристаллов LiF с образованием плотной плазмы контрагированного разряда на поверхности кристаллов. По оценкам плотность плазмы в шнуре контрагированного разряда превышает значение  1016 см3, а диаметр шнура составляет величину   10 мкм.

Установлено, что в области плазменного шнура контрагированного разряда возникают локальные разрушения кристалла LiF в виде поверхностных кратеров и прорастающих от них вглубь объема диэлектрика разрядных каналов. Важно отметить, что ориентация разрядных каналов в объеме кристалла не определяется направлением вектора электрического поля падающего микроволнового излучения. После многократного воздействия плазмы импульсных контрагированных разрядов на кристалл в его объеме образуется система разветвленных разрядных каналов (дендритов). Диаметр отдельных каналов достигает 150 мкм, а глубина их прорастания составляет 110 мм.

Установлено, что пробой в объеме кристалла LiF происходит в результате возникновения сильного электрического поля напряженностью до 10 МВ/см, формирующегося в области взаимодействия плазменного шнура контрагированного разряда с приповерхностным слоем кристалла и проникающего вглубь объема кристалла вдоль разрядных каналов.

Таким образом, безэлектродный электрический пробой в объеме диэлектрических кристаллов LiF характеризуется: (a) отсутствием металлических электродов, контактирующих с кристаллами LiF, (b) низким порогом пробоя по величине напряженности  3 кВ/см электрического поля падающего микроволнового излучения, который на три порядка величины ниже порога пробоя кристаллов LiF в статическом электрическом поле напряженностью   3 МВ/см, (c) необратимыми локальными разрушениями кристаллов LiF в виде поверхностных кратеров и расходящихся от них внутрь объема дендритов.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 020217444) и Федеральной программы поддержки ведущих научных школ России (проект № 001596676).

- V.A.Ivanov and M.E.Konyzhev. Interaction of microwave discharges with dielectric LiF crystals. //In book: Microwave Discharges: fundamentals and applications (Proceedings of IV International Workshop). Edited by Yu. A. Lebedev. Moscow: Yanus-K, 2001. P. 219-228.