# Измерение импульсной электрической проводимости пористых SiO2 аэрогелей в  зоне энерговыделения  электронного пучка

Б.А. Демидов, В.П. Ефремов, И.А. Ивонин, М.В. Ивкин,  В.А. Петров, В.Е. Фортов

РНЦ “Курчатовский институт”

Проблема создания новых мишеней для инерционного термоядерного синтеза требует полного описания поведения пористых материалов в условиях быстрого изохорического нагрева.

Одним из компонентов описания является изучение проводимости пористой среды в таких условиях.

Пористые прозрачные SiO2-аэрогели являются удобной средой для исследования поведения пористых тел при изохорическом нагреве. Точное описание процессов поглощения электронов в таких средах требует понимания закономерностей изменения проводимости зоны энерговыделения. В связи с этим целью настоящей работы была оценка удельной проводимости аэрогеля в зависимости от интенсивности облучения и плотности образцов. При обычных условиях SiO2-аэрогели являются хорошими диэлектриками. Однако при воздействии электронного пучка в объемной зоне энерговыделения возникает электрическая проводимость, обусловленная переводом электронов, лежащих ниже запрещенной зоны, в зону проводимости. На установке «Кальмар» измерена удельная электрическая проводимость аэрогеля плотностью 1=0,08 г/см3, 2=0,15 г/см3, 3=0,26 г/см3 при облучении электронным пучком с плотностями тока j1=200 А/см2 и  j2=2,5 кА/см2. Длительность воздействия электронного пучка составляла 50-70 нс при энергии электронов 300 кэВ. Исследовались образцы аэрогеля поперечными размерами 25x25 мм и толщинами 7 мм, 4 мм и 2,2 мм, составляющими примерно половину глубины зоны энерговыделения электронного пучка. Обнаружено, что в слабом режиме облучения удельная проводимость лежит в диапазоне 5·10-2 1/Ом·см и почти не зависит от плотности аэрогеля. В сильном режиме облучения удельная проводимость на порядок выше и слабо возрастает с увеличением плотности аэрогеля. Экспериментальные результаты сравниваются с предварительными теоретическими расчетами и обсуждаются причины расхождения.

Работа поддержана грантом РФФИ № № 00-15-96599.