# ИНЖЕКТОР ПРИМЕСНЫХ МАКРОЧАСТИЦ В ОБОЛОЧКАХ ИЗ ТВЕРДОГО ВОДОРОДА ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ПЛАЗМЫ

И.В. Виняр, А.Я. Лукин, П.В. Резниченко, А.П. Умов, *S. Sudo

Лаборатория ПЕЛИН, Москва, Россия
*National Institute for Fusion Science, Япония

Инжекция примесных макрочастиц в термоядерные установки используется для диагностики параметров плазмы. Для создания локального источника возмущений в плазму инжектируют примесные макрочастицы субмилиметрового диапазона. Однако при традиционной схеме инжекции (в спутном потоке) скорости  макрочастиц редко превышают 500 м/с, что приводит к их испарению на периферии плазмы. Ш. Судо был предложен новый способ инжекции примеси. Вокруг примесной макрочастицы предлагалось сформировать оболочку из твердых изотопов водорода. При испарении такой составной макрочастицы локальный источник примеси возникает в глубоких слоях плазмы, что позволяет оценивать ее транспортные свойства.

Недавно И. Виняром и Ш. Судо был предложен новый способ создания оболочки из твердого водорода вокруг примесной макрочастицы. В докладе представлены принцип работы и конструкция инжектора, а также результаты его испытаний перед отправкой на стелларатор LHD (Япония). В экспериментах цилиндрическая оболочка из твердого водорода диаметром и длиной 3 мм формировалась при температуре 8-11 К вокруг сферической примесной макрочастицы диаметром 0,2 мм в течение 4-5 минут и ускорялась в стволе легкогазовой пушки до 1 км/с. Представлены фотографии оболочек твердого водорода, сквозь прозрачный лед которого отчетливо видны примесные макрочастицы, в том числе после ускорения в стволе.