# Эксперименты с литиевой диафрагмой на токамаке Т-11М

Лазарев В.Б., Азизов Э.А., Алексеев А.Г., Амосов В.Н., Белов А.М., Мирнов С.В., Сотников С.М. Петров В.Г., Петров А.А., Прохоров А.С., Тугаринов С.Н, Чернобай А.П., В.А. Евтихин1, И.Е. Люблинский1, А.В. Вертков1

ГНЦ РФ ТРИНИТИ, 142192, Троицк, Московская область
1ГП «Красная звезда»,115230, Электролитный проезд, Москва

В работе затронуты следующие темы. Первая - использование в токамаке литиевого материала на основе капиллярно-пористых систем в качестве материала диафрагмы, работающей в условиях значительных тепловых (~10MВт/м2) и электромеханических нагрузок, обусловленных взаимодействием с плазмой токамака. Вторая - влияние на параметры плазмы в токамаке добавок лития. Третья - влияние на условия разряда изменения сорбционных свойств вакуумной камеры токамака Т-11М на дейтерии и гелии после напыления лития. Кроме того, получены экспериментальные данные по эрозии лития в плазме токамака.

На токамаке Т-11М в ТРИНИТИ в 1998-2000г. проводились испытания литиевой диафрагмы созданной на основе капиллярно-пористой структуры (КПС) и изучались процессы взаимодействия плазмы токамака с литиевой КПС диафрагмой [1]. Эксперименты проводились при следующих  параметрах разряда: Ip 90кА, Poh100кВт, t0.1c. В качестве рабочего газа использовались гелий, дейтерий и водород. Начальная температура диафрагмы регулировалась нагреванием от 20 до 400оС. Тепловая нагрузка на контактную поверхность диафрагмы составляла величину ~10MВт/м2 (t~50мс) в нормальных разрядах и превышала 100MВт/м2 (t~80мкс) в моменты развития неустойчивости срыва. Поведены измерения поведения во время разряда температуры поверхности литиевой диафрагмы ИК радиометром и определена удельная тепловая нагрузка на поверхность диафрагмы. Проведены калориметрические измерения энерговыделения на диафрагму в различных режимах работы установки. Определены абсолютные значения потоков лития с поверхности диафрагмы в плазму и сделаны оценки эрозии лития. Было показано:

- Литиевый КПС материал не разрушается и не теряет заметного количества лития при длительной работе на установке при температурах  до 4000С при нагрузках  ~10MВт/м2.

- Температура поверхности в процессе разряда повышается примерно на величину от 100 до 3000С в зависимости от величины радиационных потерь. При этом относительное энерговыделение на диафрагме  снижается при нагреве лития  от 30 до 15% .

- Эрозия поверхности лития в условиях Т-11М при температуре поверхности Тs 5000C обусловлена главным образом ионным распылением, при Тs5000C основной механизм – тепловая эмиссия. Абсолютная величина удельного потока атомов лития с поверхности в плазму  имеет  масштаб   ~1·1019сек-1·см-2 при Т s  5000C.

- Коэффициент ионного D+ распыления для жидкого лития составляет величину 0.7 и хорошо согласуется с экспериментальными данными пучковых экспериментов.

- Скорость напыления лития составляет примерно 0.2 монослоя/импульс.

- Напыление лития на стенки камеры токамака значительно уменьшает рециклинг рабочего газа и приводит к значительному снижению плотности.

- Уменьшение рециклинга наблюдается не только на дейтерии, но и на гелии.

Полученные данные подтверждают перспективность использования литиевого КПС материала для защиты элементов первой стенки и дивертора токамака-реактора и позволяют сделать следующие шаги в части: исследования диффузии лития в плазму токамака и получения стационарного профиля плотности лития в разряде; изучение свойств литиевого КПС материала при квазистационарных условиях, приближенных к условиям диверторных пластин ИТЭРа.

- [1].V. Lazarev, E. Azizov et al., Compatibility of the Lithium Capillary Limiter with Plasma in T-11M, 26th EPS Conf. on Contr. Fusion Plasma Physics, ECA, 1999, vol. 231, pp. 845-848.