# ЭРОЗИЯ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ПЛАЗМЕННОМ ВОЗДЕЙСТВИИ ХАРАКТЕРНОМ ДЛЯ НЕУСТОЙЧИВОСТИ СРЫВА В ITER-FEAT.

Н.И. Архипов, В.А. Барсук, В.П. Бахтин, С.Г. Васенин, А.М. Житлухин, С.М. Куркин, В.М. Сафронов, Д.А. Топорков

Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований, г.Троицк МО, Россия.

При неустойчивости срыва в токамаке ITER-FEAT диверторные пластины будут подвергаться интенсивному плазменному воздействию, что приведет к существенной эрозии пластин. В результате эрозии не только сократится срок службы пластин, но также образуется “материальная пыль”, которая представляет серьезную проблему с точки зрения безопасности токамака-реактора. Поскольку тепловые нагрузки, ожидаемые в ITER-FEAT, не достигаются в современных токамаках, проблема “срывной” эрозии изучается на других плазменных установках, способных обеспечить необходимые тепловые нагрузки.

На установке МК-200 исследовалось взаимодействие мощных потоков высокотемпературной (Т = 1-3 кэВ) водородной плазмы с кандидатными диверторными материалами при тепловых потоках 1–100 МВт/см2. Показано, что в течение 1-2 мкс после начала взаимодействия перед поверхностью облучаемого материала образуется плотный (n>1017см–3) слой мишенной плазмы, который выполняет роль теплового экрана и уменьшает тепловой поток, падающий на поверхность. В результате, до поверхности мишени доходит лишь незначительная доля энергии и на испарение материала расходуется меньше 1% энергии потока, т.е. экранирующий слой надежно защищает облучаемый материал от испарения. Энергия плазменного потока эффективно поглощается экранирующим слоем и практически полностью рассеивается в виде излучения. Излучение мишенной плазмы настолько интенсивно, что вызывает плавление и испарение близлежащих элементов вакуумной камеры, не находящихся в прямом контакте с плазмой.

Экспериментально показано, что наряду с испарением существуют макроскопические механизмы эрозии (разбрызгивание металлов, хрупкое разрушение углеграфитов), которые вызывают более серьезные повреждения поверхности, чем атомарное испарение. Имеющиеся на сегодняшний день сведения о конкретных механизмах эрозии материалов не позволяют сделать окончательный выбор материала для диверторных пластин ITER-FEAT.

e-mail :

В.М. Сафронов - vsafr@fly.triniti.troitsk.ru