# ЛАЗЕРНЫЙ ФАКЕЛ В КВАЗИ-БЕССЕЛЕВОМ ПУЧКЕ НА ТВЕРДОТЕЛЬНОЙ МИШЕНИ В ВАКУУМЕ

В.М. Батенин, С.С. Бычков, Л.Я. Марголин, Л.Н. Пятницкий,  А.Д. Тальвирский, Е.В. Фоменко

Институт высоких температур РАН, Москва, Россия.

Мощные бесселевы пучки лазерного излучения (Б-пучки), радиальное распределение амплитуды поля которых описывается функцией Бесселя, а  продольное – функция практически постоянная, являются уникальным инструментом для создания протяженных плазменных каналов, представляющих интерес как для фундаментальных исследований, так и для приложений. Генерация таких каналов до недавнего времени осуществлялась лишь в газах и жидкостях. При этом непрозрачность в области вакуумного ультрафиолета среды, окружающей плазму, существенно ограничивает возможности диагностики последней. Усложняется также реализация на их основе ряда заманчивых приложений, требующих прозрачности в этой области, таких как, например, создание эффективных лазеров для диапазонов вакуумного ультрафиолета и мягкого рентгена.

В работе получены и исследованы протяженные плазменные образования на твердотельной мишени, расположенной  вдоль каустики фокусирующего аксикона в вакууме.

Анализ амплитуды поля в области фокусировки проводился с помощью интеграла Кирхгофа. Полагалось, что поле формируют излучение, фокусируемое половиной аксикона, и излучение, зеркально отраженное мишенью (коэффициент отражения g). Получено распределение интенсивности квази-бесселевого пучка IqB (в цилиндрических координатах):

IqB(z,r,ϕ)=Iin⋅kzsin2γ⋅π(1+g)22J02(krsinγ)+8(1−g)2π[k=0∞(−1)ksin(2k+1)ϕ2k+1J2k+1(krsinγ)]2,     Iin и k– интенсивность и волновой вектор падающего излучения,  наклон лучей Б-пучка к оси. Амплитуда возникающего поля слабо менялась в продольном направлении и удовлетворительно описывалось комбинацией нескольких функцией Бесселя в поперечном. Эксперименты с излучением He-Ne лазера подтвердили полученное распределение.

Факел создавался при фокусировке лазерного излучения (1.06, 5нс, 5Дж, =11O) на мишень (алюминий) в вакууме. Размеры плазменного канала и отпечатка на мишени соответствовали параметрам каустики: 830мм. Яркость изображения канала была промодулирована в продольном направлении (период ~ 0.15мм). Наблюдалось заметное излучение плазмы на линиях многозарядного иона алюминия в ВУФ диапазоне .

Работа частично поддержана РФФИ (пр. 99-02-16007) и ФЦП Интеграция ( пр. А-0111).

e-mail :

Л.Я. Марголин - l_marg@oivtran.iitp.ru