# ПРИМЕНЕНИЕ УСТАНОВКИ ПЛАЗМЕННЫЙ ФОКУС ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ МОЩНЫХ ПЛАЗМЕННЫХ ПОТОКОВ НА КОНДЕНСИРОВАННЫЕ СРЕДЫ.

**А.В. Вертков, А.Е. Гурей, **В.А. Евтихин, *Л.И. Иванов, Н.В. Калачёв, **И.Е. Люблинский,Ю.С. Малафеев, В.Я. Никулин, Т.В. Сафронова, С.Н. Полухин, А.А. Тихомиров

Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН
*Институт металлургии им.А.А.Байкова РАН
**ГП «Красная звезда», Москва

В настоящее время весьма актуальной задачей является изучение свойств материалов, подвергающихся воздействию концентрированных потоков энергии различной природы – корпускулярные, плазменные потоки, рентгеновское и нейтронное излучения.

В работе в качестве генератора таких потоков использовалась установка плазменный фокус (ПФ) с рабочими газами – водород, дейтерий, азот, аргон, ксенон. С помощью различных диагностик: лазерных, рентгеновских и фотографирования в видимом свете с использованием ЭОПов были проведены исследования генерируемых в установке плазменных аксиальных потоков. Исходя из экспериментальных данных – плотности плазмы (1018 см-3) и скорости ее движения (1,5107 см/c при энергетике ПФ –2 кДж и >3107 см/c при энергетике 50 кДж) - было определено энергосодержание плазменного потока, которое в зависимости от энергетики установки, оказалось в диапазоне от 0,1 до нескольких кДж.

В качестве объекта воздействия были выбраны капиллярно-пористые системы (КПС) с литиевым наполнением, которые являются перспективным материалом для использования в качестве первой стенки термоядерных реакторов, конструктивных элементов диверторов установок типа "Токамак" и т.д.

Кроме плазменных гидродинамических потоков в плазменном фокусе в момент так называемой особенности на осциллограмме тока образуется поток ускоренных ионов с энергией более 10 кэВ, также влияющих на облучаемые материалы. Экспериментальные данные хорошо согласуются с компьютерными расчетами в рамках одножидкостной МГД модели плазмы. Установлено, что образующаяся литиевая плазма хорошо защищает поверхность тестируемых образцов.

Работа выполнена в рамках ФЦП «Интеграция» «Диагностика предельных состояний материалов, предсказания и оценки…»