# ВОЗДЕЙСТВИЯ мЯГКОГО рентгеновскоГО излучениЯ нА ПОВЕРХНОСТЬ гРАфИТОВОЙ МИШЕНИ

Н.И. Архипов, В.П. Бахтин, С.Г. Васенин, А.М. Житлухин, С.М. Куркин, В.М. Сафронов, Д.А. Топорков

Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований, г.Троицк МО, Россия.

На установке МК-200 экспериментально моделировалось воздействие излучения из экранирующего плазменного слоя, формирующегося перед поверхностью диверторных пластин токамака ИТЭР при развитии неустойчивости срыва, на элементы дивертора. В качестве источника излучения использовалась водородо-вольфрамовая плазма с температурой Т = 50 эВ. Эта плазма формировалась перед поверхностью вольфрамовой пластины, установленной перпендикулярно силовым линиям магнитного поля В = 2 Т и облучаемой импульсным потоком водородной плазмы с длительностью 40 мкс и мощностью 20 – 40 МВт/см2. Испытуемая мишень, изготовленная из графита МПГ-8, устанавливалась таким образом, что ее поверхность была ориентирована параллельно силовым линиям магнитного поля и была, в основном, защищена от воздействия плазменного потока, бомбардирующего вольфрамовую мишень. Поток мягкого рентгеновского излучения (с характерной энергией фотонов 50 – 100 эВ), поступающий на поверхность графитовой мишени, зависел от расстояния до излучающей области и варьировался на поверхности мишени до 6 МВт/см2.

Исследовался процесс формирования углеродной мишенной плазмы перед поверхностью облучаемого графита, ее ионизационный состав, температура и плотность. Изучалась эволюция облака мишенной плазмы при совместном действии МР-излучения и периферийных областей потока водородной плазмы. Измерен профиль кратера эрозии, образующегося на поверхности графитовой мишени под воздействтем излучения. Полученные данные свидетельствуют о потенциальной опасности переизлученной энергии с точки зрения повреждения элементов дивертора.

e-mail :

Sergey Vasenin - vas@fly.triniti.troitsk.ru