# ВОЗДЕЙСТВИЕ МОЩНОГО ПЛАЗМЕННОГО ПОТОКА НА ВОЛЬФРАМОСОДЕРЖАЩИЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

А.В. Аржанников, В.Т. Астрелин, А.В. Бурдаков, *Р. Гиниятулин, **А.М. Житлухин, И.А. Иванов, В.С. Койдан, *И.В. Мазуль, К.И. Меклер, С.В. Полосаткин, В.В. Поступаев, А.Ф. Ровенских, С.Л. Синицкий, П.З. Чеботаев, А.А. Шошин

Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН,  Новосибирск, Россия

*НИИЭФА им. Д.В. Ефремова,  Санкт-Петербург, Россия

**ТРИНИТИ,  Троицк, Россия

В докладе приводятся расчетные и экспериментальные данные по изучению воздействия плазменного потока, вытекающего из открытой ловушки ГОЛ-3-II, на вольфрамовые мишени. Эта работа является частью исследований по проблеме выбора конструкционных материалов для дивертора при неустойчивости срыва в токамаке ИТЕР и направлена на изучение эрозии вольфрама под действием плазменных потоков, содержащих высокоэнергетичную электронную компоненту. Наличие быстрых электронов в падающем плазменном потоке приводит к объемному нагреву поверхностного слоя заметной толщины. При достаточной энергии, содержащейся в этой компоненте, объемный нагрев может приводить к макроскопическому разрушению прогретого слоя как в процессе облучения, так и в процессе последующих термоциклических испытаний, имитирующих сценарий работы ИТЭРа. В результате численного моделирования подобраны режимы работы установки и геометрия мишеней, имитирующие энерговыделение убегающих электронов ИТЭРа. С помощью новой экспериментальной методики, основанной на измерении интенсивности излучения тонких фольг, определено распределение энерговыделения по глубине материала в реальных выстрелах установки ГОЛ-3-II. В результате объемного нагрева меняется структура вольфрамовых материалов. При превышении определенного предела плотности падающей энергии зарегистрирован разлет продуктов эрозии.