# БЕЗЭЛЕКТРОДНЫЙ  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ  ПРОБОЙ В  ОБЪЕМЕ  ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ  КРИСТАЛЛОВ  LiF, ИНИЦИИРОВАННЫЙ  ПЛАЗМОЙ  МИКРОВОЛНОВЫХ  РАЗРЯДОВ

В.А. Иванов,  М.Е. Коныжев

Институт  общей  физики  PАН,  ул. Вавилова  38,  117942  Москва,  Pоссия 
Phone:  +7(095)132-8344,
E-mail:  ivanov@fpl.gpi.ru

В поле импульсного микроволнового излучения (частота колебаний n = 2 ГГц, мощность импульсов P0 = 0,2-2 МВт, длительность импульсов t = 1-15 мкс, частота следования импульсов f = 0,1 Гц) обнаружен новый тип пробоя диэлектриков в вакууме - безэлектродный электрический пробой в объеме диэлектрических кристаллов фторида лития LiF. Этот тип пробоя в объеме кристаллов LiF характеризуется: (a) отсутствием металлических электродов, контактирующих с кристаллами LiF, (b) низким порогом пробоя по величине напряженности » 3 кВ/см электрического поля падающего микроволнового излучения, который на три порядка величины ниже порога пробоя кристаллов LiF в статическом электрическом поле напряженностью » 3 МВ/см, (c) необратимыми локальными разрушениями кристаллов LiF в виде поверхностных кратеров и расходящихся от них внутрь объема кристаллов разветвленных каналов пробоя (дендритов). Предложена физическая модель возникновения на поверхности диэлектриков двойного плазменного слоя с сильным квазистатическим электрическим полем напряженностью ~10 МВ/см, которое и вызывает безэлектродный пробой в объеме диэлектриков.

Методом скоростной фоторегистрации исследована динамика безэлектродных импульсных контрагированных микроволновых разрядов, развивающихся на поверхности диэлектрических кpисталлов LiF. Установлено, что локальные разрушения на поверхности и в объеме диэлектрических кpисталлов происходят в результате сильных локальных электрических, тепловых и механических воздействий на диэлектрики плотной плазмы контрагированных и микроплазменных разрядов. Обнаруженные нами в объеме диэлектрических кристаллов дендриты аналогичны локальным разрушениям, которые образуются в результате высоковольтного электрического пробоя в объеме диэлектриков, находящихся в электрическом поле напряженностью 1-10 МВ/см между металлическими электродами.

Настоящая работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 99-02-16424) и РФФИ-ННИО (проекты РФФИ № 99-02-04030, DFG № 436 RUS 113544).

Литература.

- Г.М. Батанов, В.А. Иванов, М.Е. Коныжев, В.А. Конюшкин, С.Б. Миров. Письма в ЖТФ, 1993. Т. 19. № 20. С. 42-45.

- Г.М. Батанов, В.А. Иванов, М.Е. Коныжев,  Письма в ЖЭТФ, 1994. Т. 59. № 10. С. 655-658.

- Г.М. Батанов, В.А. Иванов, М.Е. Коныжев, А.А. Летунов.  Письма в ЖЭТФ, 1997. Т. 66. № 3. С. 163-167.

- V.V. TerMikirtychev, T. Tsuboi, M.E. Konyzhev, and V.P. Danilov. Physica Status Solidi (b), 1996. Vol. 196. No. 1. P. 269274.