# ДИНАМИКА  КАТОДНЫХ  ПЯТЕН  НА  БЕРИЛЛИИ  В  ВАКУУМНОМ  ДУГОВОМ  РАЗРЯДЕ

В.А. Иванов1, А.М. Зимин2, Б.Юттнер3

1Институт общей физики РАН, Москва, РФ.
2Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана, Москва, РФ.
3Институт физики университета им. А. Гумбольдта, Берлин, ФРГ.

Исследовались характеристики вакуумного дугового разряда и динамика катодных пятен на  бериллии (Be). Экспериментальные данные о горении вакуумного дугового разряда на бериллиевом катоде отсутствуют в научной литературе, что обусловливает интерес к этим исследованиям с точки зрения фундаментальной физики плазмы. В то же время бериллий представляет собой перспективный материал для термоядерных технологий [1], так как имеет малое значение заряда ядра, и, в случае распыления [2] в плазме или образования униполярных дуг [3] на его поверхности, ионы бериллия в меньшей степени будет охлаждать горячую плазму в высокотемпературных установках УТС. В силу этого этот материал вызывает интерес с точки зрения прикладных исследований.

Эксперименты проводились на стенде [4] Института физики университета им. А. Гумбольдта в Берлине. Разряд инициировался высоким напряжением 12 кВ, подаваемым между катодом (бериллий) и анодом (медь) в высоком вакууме при остаточном давлении 10-7 Па. После пробоя вакуумного промежутка (100 мкм), между катодом и анодом возникал дуговой разряд с амплитудой электрического тока 60 А.  Характер изменения тока разряда во времени – затухающая экспонента с постоянной времени 400 мкс. В режиме горения дугового разряда величина напряжения между катодом и анодом составляла величину около30 В.

Динамика катодных пятен на бериллии изучалась методом сверхскоростной фотографии с помощью CCD-камеры: съемка 7 кадров с длительностью кадра 100 нс, временным интервалом между кадрами 500 нс и пространственным разрешением около 3 мкм. Установлено, что число катодных пятен во время дугового разряда может достигать 10, а средний ток на катодное пятно составляет 5-10 А. Обнаружено два типа катодных пятен на бериллии, скорости перемещения которых по поверхности сильно отличаются. Показано, что первый тип катодных пятен возникает на границе между чистым бериллием и окисной пленкой, образующейся в условия низкого вакуума (в наших экспериментах при остаточном давлении 10-1 Па). Скорость перемещения таких пятен по поверхности катода может достигать 450 м/с. Второй тип катодных пятен, возникающих на очищенной разрядами от окисной пленки поверхности бериллия, перемещается со скоростью на два порядка меньшей.

Работа выполнена по совместному проекту РФФИ-DFG № 99-02-04030

Литература.

- ITER Physics Basis // Nuclear fusion, 1999. - Vol.39, No.12, p. 2137-2638.

- Proceedings of the 4th IEA International Workshop on Beryllium Technology for Fusion (Ed. F. Scaffidi-Argentina). - FZKA 6462, Karlsruhe, Germany, 2000.

- Зыкова Н.М., Недоспасов А.В., Петров В.Г. Униполярные дуги // ТВТ, 1981. - Т.21, №4, с. 778-787.

- Hantzsche E., Jüttner B., Ziegenhagen G. Why Vacuum Arc Cathode Spots Can Appear Larger Than They Are // IEEE Transactions on Plasma Science, 1995. - Vol.23, No.1, p. 55-64.