ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ С ПЛАЗМОЙ В ЭКСПЕРИМЕНТАХ ПО ОБЛУЧЕНИЮ НИЗКОПЛОТНЫХ ОБЪЕМНО-СТРУКТУРИРОВАННЫХ СРЕД НА УСТАНОВКЕ «МИШЕНЬ».

А.Э. Бугров, И.Н. Бурдонский, В.В. Гаврилов, А.Ю. Гольцов, А.И. Громов, Е.В. Жужукало, Н.Г. Ковальский, В.Н. Кондрашов, С.Ф. Медовщиков, В.Г. Николаевский, М.И. Пергамент, В.М. Петряков, И.К. Фасахов, Г.М. Янковский

ГНЦ РФ ТРИНИТИ, г. Троицк Московской обл., 142190, Россия,
e-mail: vvgavril@triniti.ru

ФИ им. П.Н. Лебедева РАН, Ленинский проспект 53, Москва, 119991, Россия

На установке «Мишень» в ГНЦ РФ ТРИНИТИ продолжаются эксперименты по изучению физики взаимодействия мощных лазерных импульсов со структурированными средами низкой плотности (1-10 мг/см3). Применение таких материалов открывает широкие перспективы в развитии исследований по лазерному термоядерному синтезу, лабораторному моделированию астрофизических процессов и явлений, а также при экспериментальном изучении свойств и поведения веществ в экстремальных условиях.

В экспериментах облучались плоские мишени толщиной 200-600 мкм, изготовленные из агара и вспененного полистирола. При длительности лазерных импульсов 3 нс и длине волны излучения 1.054 мкм плотность светового потока на поверхности облучаемых сфокусированным пучком мишеней составляла 1013-1014 Вт/см2. В исследованиях применялся широкий набор рентгеновских и оптических методов и средств диагностики.

Основные результаты проведенных в последнее время экспериментальных исследований состоят в следующем:

- установлено, что покрытие из агара толщиной 200-300 мкм и средней плотностью 2-3 мг/см3, нанесенное на облучаемые мишени из материалов со сравнительно большим атомным номером, эффективно сдерживает разлет высокотемпературной плазмы. При этом эффективность конверсии в рентгеновское излучение составляет ~50% от регистрируемой в случае отсутствия покрытия и возрастает до ~70% при добавлении в агар примеси CuCl2 (50% по весу от средней плотности);

- показано, что при наклонном падении (45) лазерного пучка на мишени из пористого материала с беспорядочным распределением тонких нитей (агаровые мишени) в случае относительно большой средней плотности (5 мг/см3) формируемая внутри образца область высокотемпературной плазмы вытянута вдоль направления, перпендикулярного поверхности. В случае меньших значений средней плотности (2-3 мг/см3) область высокотемпературной плазмы внутри облучаемых агаровых образцов вытянута вдоль направления распространения лазерного пучка. В обоих случаях эффективность энергопереноса на тыльную поверхность мишени достаточно высока;

- обнаружено существенное влияние микроструктуры малоплотного материала на параметры и поведение плазмы, образующейся внутри облучаемых образцов, моделирующих компоненты перспективных ЛТС мишеней. При облучении пенных сред, имеющих квазиупорядоченную структуру, размеры образующейся области горячей плазмы и скорость энергопереноса в глубь мишени в несколько раз больше, чем в образцах из агара с хаотической волокнистой структурой, при тех же значениях средней плотности.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований (проекты № 01-02-17361 и 01-02-17336) и INTAS (проект № 2001-0572).

Список авторов

Бугров А.Э. - Россия, Троицк Московской обл., ГНЦ РФ ТРИНИТИ, bugrov@aport.ru

Бурдонский И.Н. - Россия, Троицк Московской обл., ГНЦ РФ ТРИНИТИ, igb@aport.ru

Гаврилов В.В. – Россия, Троицк Московской обл., ГНЦ РФ ТРИНИТИ, vvgavril@triniti.ru

Гольцов А.Ю. - Россия, Троицк Московской обл., ГНЦ РФ ТРИНИТИ, goltsov@triniti.ru

Громов А.И. – Россия, Москва, ФИ им. П.Н. Лебедева, РАН

Жужукало Е.В. - Россия, Троицк Московской обл., ГНЦ РФ ТРИНИТИ, goltsov@triniti.ru

Ковальский Н.Г. - Россия, Троицк Московской обл., ГНЦ РФ ТРИНИТИ, vvgavril@triniti.ru

Кондрашов В.Н. - Россия, Троицк Московской обл., ГНЦ РФ ТРИНИТИ, vak@triniti.ru

Медовщиков С.Ф. - Россия, Троицк Московской обл., ГНЦ РФ ТРИНИТИ

Николаевский В.Г. - Россия, Троицк Московской обл., ГНЦ РФ ТРИНИТИ

Пергамент М.И. - Россия, Троицк Московской обл., ГНЦ РФ ТРИНИТИ, pergam@triniti.ru

Петряков В.М. - Россия, Троицк Московской обл., ГНЦ РФ ТРИНИТИ, vvgavril@triniti.ru

Фасахов И.К. - Россия, Троицк Московской обл., ГНЦ РФ ТРИНИТИ, fasakhov@triniti.ru

Янковский Г.М. - Россия, Троицк Московской обл., ГНЦ РФ ТРИНИТИ, vak@triniti.ru