ПРИМЕНЕНИЕ СИЛИКАТНОГО МОДУЛЯ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ СТЕКОЛ ДЛЯ ВОДОРОДНЫХ МИКРОКОНТЕЙНЕРОВ

Медведев Е.Ф., Христофоров А.И.

Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, г.Саров, Россия,
e-mail: medvedev@otd13.vniief.ru

Владимирский государственный университет, г.Владимир, Россия

Отсутствие методики проектирования составов стекол с учетом водородной проницаемости существенно осложняет выбор композиций. Согласно основному принципу материаловедения состав определяет структуру, а структура – свойства, поэтому актуальной является задача прогнозирования структуры стекол водородных микробаллонов для экспериментов по УТС. Изучена группа силикатных, боро-, алюмо- и алюмоборосиликатных стекол (N=97 композиций), поскольку чаще всего микросферы изготавливают из стекол на основе системы Na2O-SiO2. Рассчитаны силикатный модуль nSi [1]; фактор связности структуры Y [2]; коэффициент водородной проницаемости KH [3]. Доказано, что при проектировании композиций для микросфер модуль может применяться в качестве критерия для прогнозирования структуры стекол для изготовления микросфер и водородной проницаемости.

|  | Рис. 1 Изменение параметров стекол на основе системы Na2O-SiO2 (силикатных, боросиликатных, алюмосиликатных, алюмоборосиликатных): 1 - lgnSi, 2 – lgY, 3 - lgKH. lgY=0,46+0,06lgnSi, =0,71 lgKH=-27,82+4,07lgnSi, =0,98 ( - коэффициент корреляции) |
| --- | --- |

Литература

- Корнеев В.И., Данилов В.В. Производство и применение растворимого стекла: Жидкое стекло. Л.: Стройиздат, 1991, 176 с.

- Ермоленко Н.Н. Химическое строение и некоторые свойства оксидных стекол // Стеклообразное состояние. Тр. VIII Всес. совещ. Л.: Наука, 1988. 132-139 с.

- Tsugawa P.T., Moem J., Roberts P.E., Souers P.G. Permeation of helium and hydrogen from glass-microsphere laser targets // J. Appl. Phys. 1976. V. 47. N 5. P. 1987-1993.