Воздействие высокотемпературной импульсной дейтериевой плазмы на ванадий

И.В. Боровицкая, А.И. Дедюрин, Л.И. Иванов, О.Н. Крохин*, В.Я. Никулин*, А.А. Тихомиров*

Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН, Москва, Россия.

*Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Москва, Россия, 
e-mail: vnik@mail1.lebedev.ru

Данная работа посвящена экспериментальному исследованию изменения поверхностных и объемных свойств чистого ванадия под воздействием высокоплотной, высокотемпературной дейтериевой плазмы, получаемой на установке «Плазменный фокус» Физического Института РАН.

Ванадий является базовым малоактивируемым металлом, на основе которого разрабатывается новое поколение конструкционных и функциональных материалов, прежде всего для термоядерной энергетики. В этой связи имеет значение исследование воздействия высокотемпературной плазмы на его физико-химические свойства для оценки пригодности этого материала и сплавов на его основе для применения в термоядерной энергетике с магнитным или инерционным удержанием плазмы.

Эксперименты, проведенные с использованием установки плазменный фокус ТЮЛЬПАН, показали, что:

- при воздействии импульсной дейтериевой плазмы на поверхности ванадия образуются волны, и изменяется морфология поверхности образца за счет высоких скоростей деформации и высоких температур в зоне воздействия импульсной плазмы;

- следствием воздействия импульсной плазмы является образование ударных волн, распространение которых приводит к изменению объемных свойств ванадия;

- происходит кумулятивный выброс частиц ванадия с необлученной стороны тонкой мишени в жидком состоянии;

- происходит аномально- глубокое проникновение дейтерия вглубь объема образца ванадия.

Работа выполнена при поддержке  Минпромнауки РФ (Уникальные стенды и установки) и ФЦП «Интеграция науки и высшего образования», проект № Б0049.