ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ W, Mo –ЛАЗЕРНОЙ ПЛАЗМЫ С ПОВЕРХНОСТЬЮ Mо

Бердиёров Г.Р., Кунишев У.С., Хайдаров Р.Т., Халмуратов М.

Научно-исследовательский институт прикладной физики, Ташкент, Узбекистан,
e-mail: ragab@iaph.tkt.uz

В настоящее время экспериментальные моделирования процессов взаимодействия плазмы с материалами реакторной камеры и выбор материалов первой стенки камеры  являются одним из ключевых проблем в создании будущего реактора на основе инерциального термоядерного синтеза с тяжелоионным поджигом.  Как известно, взаимодействие плазмы с твердым телом приводит к возникновению рентгеновского излучения, образованию ударных волн в плазме и эмиссионным явлениям , что могут значительно повлиять на эффективность горения дитерий и третий термоядерного топлива в реакторе.

Настоящая работа посвящена исследованию зарядовых и энергетических спектров многозарядных ионов, образованных при взаимодействии лазерной многозарядной W, Mo плазмы с поверхностью вторичной мишени (Mo). Эксперименты проводились на лазерном масс-спектрометре с разрешающей способностью по массе m/m=100 и длине пролетного расстояния частиц 100 см подробно описано в работе [10]. Неодимовый лазер имел плотность мощности излучения q=51010 Вт/см2.  Характеристики пучков ионов плазмы измерялись в двух режимах: с и без наличии вторичной мишени на пути ее разлета. Вторичная мишень представляла собой тонкую пластинку из Mo с щелью в средине размерами (0,4 x 20) мм (для отвода ионов времяпролетного анализатора). Она установлена параллельно поверхности мишени. Расстояние от первичной мишени до поверхности вторичной мишени изменялись в пределах L=2 10 мм.

Изучены вторичные процессы при взаимодействии лазерной W,  Mo,  плазмы с поверхностью  Mo материалов в зависимости от природы плазмы и вторичной мишени, а также от расстояний между мишенями.  Установлено, эмиссия однозарядных ионов наблюдаются в довольно узком низкоэнергетическом (Е=100-300эВ) диапазоне энергии  при бомбардировке  поверхности лазерной плазмой, и их параметры значительно зависить от природы плазмы, материала вторичной мишени и от расстоянии  между двумя мишенями. Показано, что используя различные материалы с определенными эмиссионными свойствами при различных L можно изменить кинематику и динамику разлета плазмы.

Работа выполнена при финансовой поддержке международное агентство по атомной энергии (N B5-UZB-29827-1537).