ВЛИЯНИЕ ПОТОКА ПЛАЗМЫ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО ЕМКОСТНОГО (ВЧЕ) РАЗРЯДА НА СТРУКТУРУ КОЖЕВОЙ ТКАНИ МЕХОВОГО СЫРЬЯ

И.Ш. Абдуллин, А.А. Азанова, В.П. Тихонова, М.Ф. Шаехов

Казанский государственный технологический университет, г.Казань, Российская Федерация, e-mail: tkim1@kstu.ru

В последнее время большое внимание уделяется плазменным методам модификации материалов. Особый интерес представляет модификация  натуральных капиллярно-пористых материалов легкой промышленности, таких как натуральные кожа и мех. Целью работы являлось исследование влияния потока плазмы ВЧЕ-разряда при пониженном давлении на структуру кожевой ткани мехового сырья. ВЧЕ-обработке подвергались образцы меховой овчины мокросоленого способа консервирования. Отбор образцов проводился по методу ассиметрической бахромы [1]. Плазменная обработка велась на установке, описанной в [2], в следующих режимах: мощность разряда 1,07-1,81кВт, рабочее давление в разрядной камере 26,6Па, расход плазмообразующего газа 0,04 г/с, частота генератора 13,56 МГц, продолжительность обработки 7 минут, плазмообразующий газ – аргон. Исследование структуры кожевой ткани образцов проводились при помощи электронного микроскопа марки РЭММА-202М. Так же определялась величина показателя «выплавляемость желатина» [1], которая определяется как отношение массы выплавленного из кожевой ткани желатина к массе кожевой ткани в абсолютно сухом состоянии и характеризует степень дезагрегации молекул коллагена.

Возникновение пробоя в порах и капиллярах приводит к разволокнению структуры кожевой ткани шкуры (данные электронной микроскопии) [2]. Это так же подтверждается увеличением выплавляемости желатина. Так, если в контрольном образце данный показатель имеет значения от 1,9 до 2,5%, то для образцов после ВЧЕ-обработки – от 3,5 до 4,5%. Причем, наибольшее значение достигается при мощности разряда 1,60кВт. Таким образом, можно предположить что, ВЧЕ-обработка кожевенно-мехового сырья вызывает разрушение связей между волокнами коллагена и, следовательно, его разволокнение. Подобный эффект может быть использован для ускорения диффузии в структуру кожевой ткани химических материалов при проведении жидкостных операций выделки кожи и меха. Это позволит, во-первых, интенсифицировать жидкостные процессы кожевенно-мехового производства, во-вторых, – уменьшить расход химических материалов, увеличивая их выбираемость кожевой тканью шкуры.

Литература:

1. Головтеева А.А., Куциди Д.А., Санкин Л.Б. Лабораторный практикум по химии и технологии кожи и меха. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982. – 312 с.

2. Абдуллин И.Ш., Желтухин В.С., Кашапов Н.Ф. Высокочастотная плазменно-струйная обработка материалов при пониженных давлениях. Теория и практика применения. – Казань: Издательство Казанского университета, 2000. – 348 с.

Авторы

Абдуллин Ильдар Шаукатович, РФ, КГТУ, зав каф.ТКиМ, д.т.н, профессор, tkim1@kstu.ru

Азанова Альбина Альбертовна, РФ, КГТУ, асприрант каф.ТКиМ,  tkim1@kstu.ru

Тихонова Валентина Петровна, РФ, КГТУ, доцент каф.ТКиМ, к.т.н., tkim1@kstu.ru

Шаехов Марс Фаритович, РФ, КГТУ, докторант каф.ТКиМ, к.т.н.,  shaechov@kstu.ru.