Флуктуационная стадия высокотемпературного блистеринга и ее стохастическое моделирование.

А.Л. Бондарева, Г.И. Змиевская

Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН,
e-mail: zmi@keldysh.ru

Сложные технологические процессы, реализующиеся в устройствах, в которых плазма граничит с различными поверхностями, требуют понимания физических процессов и возможность предсказать их последствия. В настоящей работе моделируется флуктуационная стадия высокотемпературного блистеринга, длительность которой 10-4 сек. Теоретическое исследование блистеринга на данной стадии позволяет оценить перспективу деградации приповерхностного слоя образца, помещенного в плазму, изменения прочностных свойств материала, ``запыленность'' плазмы вблизи поверхности. Расчеты взаимодействия гелия с никелем дают возможность проанализировать характерные особенности образования и миграции блистеров. Выбор системы He-Ni может быть также обоснован тем, что в современных разработках предлагается использовать для первой стенки термоядерного реактора сталь с большим содержанием Ni.

Процесс блистеринга рассматривается как фазовый переход 1-ого рода на его флуктуационной стадии, блистеры, имеющие на данной стадии размеры 10 A полагаются броуновскими частицами сферической формы с переменной массой. Рассматривается перемещение пузырьков по кристаллической решетке вследствии их взаимодействия между собой, с облучаемой поверхностью и решеткой. Кроме того, при моделировании учитываются гетерогенная конденсация на поверхности пузырька, разности химических потенциалов фаз, поверхностное натяжение на границе металл-пузырек, упругая сила реакции решетки, не равнозначность положения центра масс блистера в узлах и междоузлиях, разрыва связей в решетке при росте блистера, а также возможность слияния блистеров, их выхода на поверхность и гибели на ней. Полученные в результате использования модели Броуновской частицы кинетические уравнения являются интегро-дифференциальными уравнениями в частных производных и сложны для решения. Поэтому кинетические уравнения заменяются их стохастическими аналогами. Используя различие характерных времен для роста пузырька (10-9 сек) и его перемещения по решетке 
(10-8 сек), применяется схема расщепления по физическим процессам. После расщепления по физическим процессам и координатам с помощью модифицированного авторами метода Артемьева решения стохастических дифференциальных уравнений /СДУ/ решается система из четырех взаимосвязанных СДУ с функционал-коэффициентами.

В результате численных экспериментов выявлены следующие закономерности: блистеры радиусом < 5A движутся по направлению к облучаемой поверхности; блистеры радиусом >5A практически не мигрируют по кристаллической решетке; наблюдается слоистая структура приповерхностного слоя; наибольшая пористость и наибольшие напряжения наблюдаются на глубинах 0.85 и 0.35 средней глубины проекционного пробега He в Ni; после достижения блистерами радиуса  12 A их рост замедляется, вследствии разрывов связей кристаллической решетки.

Работа частично поддержана грантом РФФИ 02-01-01004