КАРКАСНЫЕ СТРУКТУРЫ В ПЛЕНОЧНЫХ ОСАДКАХ В ТОКАМАКЕ Т-10 КАК ПРОТОТИП НОВОГО НАНОМАТЕРИАЛА

Б.Н. Колбасов, А.Б. Кукушкин, В.А. Ранцев-Картинов, П.В. Романов*

ИЯС РНЦ «Курчатовский Институт», Москва, Россия, e-mail: rank@nfi.kiae.ru

*Минатом РФ, Москва, Россия, e-mail: romanov@minatom.net

Показано, что пленочные осадки в токамаке Т-10 содержат каркасные структуры, погруженные в аморфную компоненту, которые могут быть прототипом нового наноматериала с различными технологическими приложениями (под наноматериалами понимаются такие материалы, свойства которых определяются их составными блоками с размерами в нанометровом диапазоне). Типичными топологически распознаваемыми блоками таких структур являются трубчатые структуры и структуры типа тележного колеса, которые иногда переплетены друг с другом внутри пленки. Топология этих блоков совпадает с таковой у каркасных структур с размерами в диапазоне 30 нм - 5 мкм, ранее найденных в субмикронных пылевых частицах [1(A)] и агломератах визуально-отдельных частиц [1(B)] в токамаке Т-10. Такие каркасы построены из нанотрубчатых блоков [1].

Эти результаты были получены при анализе широкой базы данных по электронной просвечивающей и сканирующей микроскопии различных видов пылевых осадков (частиц и пленок) в токамаке Т-10. Эта база данных создана в рамках программы работ по безопасности ИТЭР (см. обзор [2]). Исходным мотивом работ [1] был (а) поиск возможных механизмов происхождения нетривиальных структур в пылевых осадках (напр., типа цветной капусты) и (б) проверка ряда положений гипотезы [3(А)] о возможности выстраивания (уже в процессе электрического пробоя) макроскопических каркасных структур из cпонтанно образованных углеродных нанотрубок (или аналогичных наноструктур из атомов других химических элементов). Было показано, что пленки толщиной 1-30 мкм, осажденные на внутренней поверхности вакуумной камеры, часто содержат каркасные структуры, которые можно увидеть в приповерхностном слое и на разломах пленки [1(A)]. Оказывается [1,4], что при тепловой обработке таких пленок частичное исчезновение их аморфной компоненты (состоящей, в основном, из углеводородов) «оголяет» каркасные структуры внутри пленки.

Степень изученности явления каркасной структуризации (см. обзор [3(B)]) и его возможная универсальность (см. анализ гео- и астрофизических явлений в [3(C)]) дает основания предложить ряд возможных технологических приложений наноматериала [3(D)], который мог бы быть «собран» контролируемым путем в импульсных электрических разрядах. Мы полагаем, что данные по пленочным осадкам в токамаке Т-10 можно рассматривать как указание на существование прототипа нового наноматериала.

Литература

- Kolbasov B.N., Kukushkin A.B., Rantsev-Kartinov V.A., Romanov P.V., (A) Phys. Lett. A, 2000, 269, 363; Plasma Dev. & Oper., 2001, 8, 257. (B) Phys. Lett. A, 2001, 291, 447; Fusion Energy 2002 (Proc. 19th IAEA Conf., Lyon, 2002), IAEA, Vienna, 2002, EX/P3-05.

- Kolbasov B.N., Biryukov A.Yu., Davydov D.A., et. al., Fusion Eng. Des., 2001, 54, 451.

- Kukushkin A.B., Rantsev-Kartinov V.A., (A) Fusion Energy 1998 (Proc. 17th IAEA Conf., Yokohama, 1998), IAEA, Vienna, 1999, v. 3, p. 1131-1134; Current Trends in Int. Fusion Research: Review and Assessment (Proc. 3rd Symposium, Washington D.C., 1999), Ed. E. Panarella, NRC Research Press, Ottawa, Canada, 2001, p. 121-148. (B) Advances in Plasma Phys. Research, 2002, Vol. 2 (Ed. F. Gerard, Nova Science Publishers, New York), p. 1-22. (C) Phys. Lett. A, 2002, 306, 174. (D) Микросистемная техника, 2002, вып. 3, с. 22-30.

- Гусева М.И., Гуреев В.М., Домантовский А.Г. и др. ВАНТ,  Сер. Термоядерный синтез, 2001, Вып. 1, с. 3-12.