ФОРМИРОВАНИЕ МИКРОРЕЛЬЕФА НА ПОВЕРХНОСТИ NiCr СПЛАВА В МИКРОПЛАЗМЕННЫХ РАЗРЯДАХ

В.А. Иванов, М.Е. Коныжев, А.М. Спирин

Институт общей физики РАН, Москва, Россия, e-mail: ivanov@fpl.gpi.ru

Поиск новых методов формирования микрорельефа на поверхности металлов и сплавов, входящих в состав металлокерамических изделий, является актуальной задачей для ортопедической медицины. Существующие лучевые и пучковые методы создания микрорельефа на поверхности сплавов не получили широкого применения, так как характеризуются большими энергетическими затратами, сложностью внедрения и применения. Распространенный в настоящее время термомеханический (пескоструйный) метод не обеспечивает высокого качества соединений металла с керамикой. В то же время, плазменные методы обработки поверхности металлов имеют большую перспективу, т. к. обладают высоким к. п. д. преобразования электрической энергии в энергию плазмы.

В данной работе метод микроплазменной обработки [1] используется для эффективного формирования микрорельефа на металлических сплавах, применяемых в медицине. Цель работы состояла в изучении свойств микрорельефа, образующегося на поверхности хромистых сплавов при их взаимодействии с микроплазменными разрядами.

Формирование микрорельефа на поверхности сплавов проводилось в вакуумной камере при давлении воздуха ~ 1 Па. Плазменный инжектор создавал поток плазмы с концентрацией электронов 1011–1013 см3, электронной температурой 510 эВ, длительностью импульсов  около  25  мкс.  Использовался  никелевохромовый  сплав:  Ni  62%,  Cr  25%,

Мо  10%, остальное  3%. Шлифованные образцы в форме параллелепипеда 4412 мм имели шероховатость  1 мкмё. Для образования на поверхности оксидного слоя, образцы предварительно выдерживались в воздухе при температуре 950 С в течение 5 минут.

При взаимодействии импульсного потока плазмы с образцами на их поверхности  в разрывах оксидной пленки  возбуждались микроплазменные разряды. В местах локализации разрядов происходило плавление приповерхностного слоя металла и выгорание оксидной пленки. В результате движения разрядов и многократного повторения процесса плавления за 714 импульсов плазмы на поверхности образцов формировался сплошной переплавленный слой, имеющий развитую структуру микрорельефа (шероховатость). Скорость обработки поверхности имеет величину около 3 см2/с, а энергетические затраты  0,5104 кВтчас/см2. Шероховатость поверхности обработанных плазмой образцов составляет 515 мкм, что в 24 раза превосходит рельеф, формируемый с помощью термомеханической обработки. Микротвердость обработанных плазмой образцов достигает величины 450 кГ/мм2, и постоянна вплоть до глубины 7 мкм. Для контрольных образцов, прошедших термомеханическую обработку, значение микротвердости на поверхности составляет всего 250 кГ/мм2, и нарастает вглубь образцов до значения 450 кГ/мм2 (на глубине 7 мкм). Триботехнические измерения прошедших микроплазменную обработку образцов показали увеличение стойкости к изнашиванию в среднем в 2 раза и рост предельного давления в 4 раза по сравнению со стандартной термомеханической обработкой.

Экспериментально установлено, что на поверхности никелевохромового сплава при микроплазменной обработке формируется высокопрочный рельеф высотой до 15 мкм. Образование рельефа на поверхности сплава происходит со скоростью ~ 3 см2/с и характеризуется энергозатратами  104 кВтчас/см2.

Работа поддержана Программой  Научные школы России (проект № 001596676).

Литература

- В.А. Иванов. Возбуждение и воздействие микроплазменных разрядов на металлы и сплавы в плазме СВЧ факела. Прикладная физика, 2001. № 2. С. 539.